## Slide 1: 高功率环行器与负载研制进展
汇 报 人：杨建新
2020 年 10 月

## Slide 2
报告内容
1
3
航天23所微波磁电事业部介绍
800kw连续波环行器研制进展情况
4
800kw连续波负载研制进展情况
2
环行器与负载概述
5
本单位近年来在本领域的研究进展

## Slide 3
1 航天23所微波磁电事业部概况
航天23所是雷达电子设备研制与生产单位
微波磁电事业部始创于1958年，专注于核心材料和器件的研制和生产。
在职职工200人，技术人员80人；专业覆盖磁性材料、微波技术、电子电路、结构、特种工艺等。

## Slide 4
1
2
3
4
各类特种微波器件或组件超过60万件（套）,广泛应用于地面、车载机载和空间平台，通信、测量、医疗、科学工程及军事领域
承担的主要项目：
高新工程：红*系列、东*系列、92*工程、J系列、鹰*系列等；
元器件项目：军用电子元器件预研、新品、贯标、型谱、创新项目等；
星载项目：HY、TG、FY等星载系列微波前端
发展取得的主要成果
典型产品
1 航天23所微波磁电事业部概况

## Slide 5
设计能力
质量控制
能力
工艺制造能力
检验检测能力
核心能力
1 航天23所微波磁电事业部概况

## Slide 6
报告内容
1
3
航天23所微波磁电事业部概况
800kw连续波环行器研制进展情况
4
800kw连续波负载研制进展情况
2
环行器与负载概述
5
本单位近年来在本领域的研究进展

## Slide 7
2.1 功能原理
环行器与负载一起组成隔离器，主要功能是吸收反射回波，保护功率源

## Slide 8
2.2 环行器总体方案
三端结型，高场设计，BJ6波导接口
分层水冷结构
具有自动温度补偿功能
带打火监控接口
结构紧凑

## Slide 9
2.3 负载总体方案
铁氧体水冷干负载，BJ6波导接口
带打火监控接口

## Slide 10
报告内容
1
3
航天23所微波磁电事业部概况
800kw连续波环行器研制进展情况
4
800kw连续波负载研制进展情况
2
环行器与负载概述
5
本单位近年来在本领域的研究进展

## Slide 11
3.1环行器总体方案
1层样件结构组成：4部分
1）环行器微波系统：对微波信号进行环行传输；
2）磁路系统：可手动调节磁场高度，对铁氧体磁化工作点进行补偿；
3）水冷系统：对铁氧体进行散热冷却；
4）高功率打火光电监测系统：监测到打火，关断激励信号关闭发射机。

## Slide 12
3.2环行器工作原理
铁氧体材料在特定磁化状态下，对电磁波会形成张量磁导率，进而形成电磁波非互易传输。
环行器是经过特殊设计的三端口器件，可以实现电磁波的顺序传输
目前世界上只有铁氧体一种材料具备实用的电磁波非互易传输能力

## Slide 13
3.3环行器微波系统电气设计
1）中心频率损耗≤ 0.1dB；
2）带宽内损耗≤0.15dB；
3）仿真结果满足设计要求。

## Slide 14
3.3环行器微波系统电气设计——实测结果
损耗与驻波
隔离

## Slide 15
3.4水冷系统设计——水冷盘
铁氧体表面最大温度：115.8℃，铁氧体材料居里温度：280℃，
仿真结果满足设计要求。

## Slide 16
1）环行器1口接650MHz/160kW固态发射机，2口短路，3口接负载；
2）发射机输出功率值由负载进出水温度差计算；
3）主要监测反射/入射功率比、波导壁温。
高功率测试：中科院高能所
3.5功率实验

## Slide 17
1）低功率测试结果与仿真结果非常吻合，各项技术设计得到验证；
2) 高功率考核过程整体顺利，达到160 kW连续波全反射功率运行稳定，全过程，未见打火保护，无过热；
3) 低功率和高功率测试结果均达到设计预期。
3.6设计验证情况
小损耗高温度稳定性石榴石铁氧体制备技术 √
电磁-热-流体联合仿真技术 √
磁场温度自动补偿技术 = =
关键技术

## Slide 18
3.7 环行器进展现阶段工作

## Slide 19
报告内容
1
3
航天23所微波磁电事业部概况
800kw连续波环行器研制进展情况
4
800kw连续波负载研制进展情况
2
环行器与负载概述
5
本单位近年来在本领域的研究进展

## Slide 20
4.1 负载总体方案
铁氧体水冷干负载相比于水负载，具有更高的稳定性与可靠性
铁氧体的吸波原理是微波与铁氧体材料作用中的“低场损耗”，该损耗机理具有损耗大、容易通过材料参数控制、负温度吸收系数等优点，相对于其它吸收材料，如电阻金属、碳化硅、羰基铁等材料有明显的综合优势。
铁氧体负载方案的难点
铁氧体负载方案的优点
铁氧体材料参数体系复杂、各种系列铁氧体材料性能差异性较大，且属于硬脆陶瓷材料，容易出现应力碎裂情况，对设计与工艺要求高。
波导水冷结构比较复杂，设计难度大。

## Slide 21
4.2 负载电磁-流体-热仿真
采用HFSS与Icepak联合仿真设计技术，对电磁、水冷系统进行了多个轮次的设计优化。
通过适当提高流阻，提高冷板换热效率，使得铁氧体上的温度进一步降低到大约110度以内，可以大幅提升负载可靠性
流速分布图
压力分布图
温度分布图

## Slide 22
4.3 负载结构设计
1、结构件、功分器、法兰等采用铝合金，降低重量
2、水路系统主要材质是不锈钢和纯铜，提高长期使用可靠性
3、负载体采用螺钉装配工艺、功分器采用焊接工艺

## Slide 23
4.4 200kW组合实物过程
材料性能实验
粘接可靠性实验
表面处理
工装粘接
性能测试
组合装配
装调水路
电气与水路综合测试

## Slide 24
4.5 负载功率实验
1、2020年9月份对200kW组合负载进行了功率实验

## Slide 25
4.6 负载研制进展情况
功率实验
1、2020年9月份对200kW组合负载进行了功率实验

## Slide 26
4.7 功率实验结果分析与改进
试验情况：连续波加载180kW，回波损耗从低功率状态的-30dB恶化到-20dB。无打火报警，无过热（表面最高温度点是72.7度）。
设计验证情况：
1、铁氧体材料设计基本满足要求
2、水冷结构设计与冷板工艺基本满足要求
3、铁氧体材料粘接工艺满足要求
改进方案：
1、继续改进水路，预计冷却效率可以改善20%以上；
2、改善铁氧体材料设计，提高抗温度冲击能力。

## Slide 27
4.8 负载关键技术完成情况
石榴石与尖晶石系铁氧体吸波能力与温度稳定性研究 √
电磁-热-流体联合仿真技术研究 √
高效冷却与容差性水路结构设计 = =
负载延寿可靠性设计（创新设计） = =

## Slide 28
报告内容
1
3
航天23所微波磁电事业部概况
800kw连续波环行器研制进展情况
4
800kw连续波负载研制进展情况
2
环行器与负载概述
5
本单位近年来在本领域的研究进展

## Slide 29
5.1 本单位在高能领域中的产品分布
同轴型集中参数环行器：
30MHz~90MHz，连续波功率50kW以内
同轴型分布参数环行器
90MHz~300MHz，连续波功率150kW以内(频率越高，产品尺寸会减小，功率会下降)
波导环行器
结型：300MHz~700MHz连续波1MW以内；
四端差相移型：任意工况
波导铁氧体负载
    任意工况

## Slide 30
5.2 5xMHz 40kW环行器
频率5xMHz，40kW连续波，承受全反射
插损0.3≤dB，隔离/回波损耗≥25dB
集中参数、水冷、3 1/8”同轴馈管，400×400×120mm
攻关重点：材料的温度系数控制、铁氧体与电容电感的高效散热
主要技术指标

## Slide 31
5.3 10XMHz 120kW环行器
频率10xMHz，120kW连续波，承受全反射
插损0.3≤dB，隔离/回波损耗≥25dB
分布参数、水冷、6 1/8”同轴馈管，500×500×240mm
攻关重点：多层水冷设计、铁氧体小损耗设计
主要技术指标

## Slide 32
5.4 8xMHz 800W环行器
频率8XMHz，800W连续波，承受全反射
插损0.5≤dB，隔离/回波损耗≥20dB
集中参数、底部冷却、带线接口，80×80×18mm
攻关重点：小尺寸、匹配电路设计、防高压击穿设计、高效导热设计
主要技术指标

## Slide 33
谢 谢各位专家老师 !