## Slide 1
高能物理分会非加速物理研讨会
面向天文应用的
太赫兹超导成像探测器技术
2021.05.16
缪 巍
中科院紫金山天文台
中科院射电天文重点实验室

## Slide 2: 报告概要
太赫兹科学背景
太赫兹超导相变边缘探测器（TES）
太赫兹超导动态电感探测器（KID）
太赫兹石墨烯热电子探测器（HEB）
应用方向

## Slide 3: 太赫兹天文
THz
Dole et al., 2006, A&A, 451, 417
红外/太赫兹
光学
Ivison et al. 2000
太赫兹 (JCMT) vs光学 (HST)
(上)THz丰富分子谱线
(下)星系介质循环过程
N II
C II
C II
C II
CI
CO
C II
CI
CO
HD
CO
O
C II
太赫兹天文特点：占有宇宙50%光子能量；适合观测冷暗、早期遥远、
被尘埃遮掩天体；丰富的分子原子“指纹”谱等

## Slide 4: 太赫兹天文
覆盖前沿科学：宇宙微波背景、星系/恒星/行星系统形成与演化、暗能量等
Credit: S. Yamamoto
Evolution history of matter
Fluctuation in early universe
Galaxy formation
Star formation
Planet formation
Structure formation in universe

## Slide 5: 太赫兹天文
Image credit: ESA
观测仪器需求：阵列探测器（成像）、宽带频谱仪（中低分辨率光谱）、外差接收机（高分辨率光谱）
Imaging
Broadband Imaging
Spectroscopy
High Resolution
Spectroscopy

## Slide 6: 阵列成像探测关键因素
Image credits: JCMT
Full moon
Mapping time
~150hrs
a few hrs with SCUBA-2
NEP
N
灵敏度（NEP）与像素（N）
JCMT/亚毫米波

## Slide 7: 超导探测器
近量子极限或背景极限灵敏度超导探测器在天文观测中有不可替代作用
半导体
超导体
100X
SIS
HEB
背景极限
TES
MKIDs
最大太赫兹空间望远镜
Herschel
南极SPT望远镜
发现迄今最大质量星系团
首次发现矮行星存在“水”
最大太赫兹望远镜
ALMA
首次发现原行星盘精细结构

## Slide 8: 太赫兹超导相变边缘探测器(TES)
T
R
Absorber, C
Thermometer
Weak thermal link, G
Heat sink @Tbath
Photon
Energy E
Normal, Rn
Superconductive
Thermal detector
CMB
BICEP
  THz光子
  吸收体/温度传感器
  弱温度连接
ACT

## Slide 9: 0.35THz频段8x8超导TES探测器
16 mm
16 mm
Ti
Nb
Measured R-T, I-V and P-T
G=3000800pW/K
Dark NEP:
~6x10-17W/Hz0.5

## Slide 10: 光学近红外波段超导TES探测器
…
1
2
3
8
Substrate
Ti TES
反射层
防反层 单层 TiO2
7组SiO2/Ta2O5
  集成光学腔体与光纤对准TES探测器
  量子效率>80%,
  能量分辨率<0.4eV （1550 nm）
  单光子检测

## Slide 11: 超导TES探测器读出复用技术
中法合作超导TES探测器TDM读出复用技术
ASIC
SQUID
FDM读出复用技术
微波读出复用技术

## Slide 12: 太赫兹超导动态电感探测器(KID)
RF
in
RF
out
THz
photon
ns
nq
in
out
IRAM/NIKA2
Image credit: NIKA2

## Slide 13: 0.85THz频段32x32超导KID探测器
TeSIA system
AWG + RT Mux
Compact dilution Cryocooler (KIDs+HEMT)
TeSIA
system block diagram
Detector | Al KIDs
Pixel | 32x32
Band | 350mm/850GHz
Sensitivity (NEP) | <6.5x10-17 W/Hz0.5
32x32 KIDs & measured S21 response w.r.t. temperature

## Slide 14: 太赫兹超导KID探测器试观测
Moon
月亮成像试观测

## Slide 15: 3D宽带成像频谱仪
15
On-chip spectrometer
3D：二维空间&一维光谱
DESHIMA & Spectral maps of Orion nebula
SuperSpec
Image credit: DESHIMA/Caltech
PMO-Spec

## Slide 16: 太赫兹石墨烯热电子探测器(HEB)
THz photons
Contact
pads
Measured NEP and noise power response
Single layer of graphite
Conductance and valence bands meet at Dirac points
Small heat capacity
Weak e-ph coupling
High intrinsic mobility
PJ=kBTeB
Dark NEP:
~1x10-16W/Hz0.5 @0.8K
地面背景极限10-16

## Slide 17: 阵列成像探测器未来发展趋势
更多像元素
1k像素规模
更高灵敏度
地面背景极限10-16
空间背景极限10-19
Courtesy of J. Zmuidzinas/J. Baselmans

## Slide 18: 应用方向
阿里原初引力波
望远镜
60m级亚毫米波
望远镜
宇宙磁场
宇宙微波背景
亚毫米波星系

## Slide 19: 其它应用方向
Courtesy of J. Zmuidzinas/J. Baselmans
X-ray IFU with TES for Athena+
光学MKIDs探测器
TES or MKIDs: phonon mediated heat sensors
for detecting super light dark matter

## Slide 20: 谢 谢