## Slide 1
1
3
近物所制靶进展
中国科学院近代物理研究所
卢子伟
2021.08.12
Notes: 1

## Slide 2
主要内容：
制靶研制进展
探测器镀膜
材料制样
2
近物所制靶进展
特点：
1. 范围广（制靶、探测器、材料）
2. 欠深入
Notes: 2

## Slide 3
3
医用加速器
前、后束线
CSR
15μg/cm2
40×40
15-60μg/cm2
40×40
30-120μg/cm2
Φ20
近物所制靶进展——C剥离膜
Notes: 3

## Slide 4
4
近物所制靶进展——稀土元素靶
C+Pr、Tb、Ho、Tm、Lu
60+400μg/cm2
Φ500转盘
Notes: 4

## Slide 5
C+206Pb+C
C+208Pb+C靶
40+400+10μg/cm2
C+107Ag
C+109Ag
40+400μg/cm2
C+124Sn+C
30+500+15μg/cm2
近物所制靶进展——低熔点同位素靶
Φ75转盘

## Slide 6
同位素206Pb、 208Pb靶
C＋Pb： 40μg/cm2+400μg/cm2

## Slide 7
7
近物所制靶进展——高熔点同位素靶
W同位素靶
C+W
C：60μg/cm2
W：300-500μg/cm2
需求 Φ75转盘
Sm-144
Notes: 7

## Slide 8
8
Au膜：30nm Φ3
Au、Ag、Al、Cu、Fe、Ti、Ni、Zn、V、Nb、Cd、Ta、Ir等常见金属均可制备自支撑薄膜。
C膜：10μg/cm2 Φ10
1. 10nmC+10nmLiF Φ0.3
2. 20nmC+15nmLiF
3. 30nmAu+30nmLiF
4. 40nmAu+40nmLiF
5. 50nmAu+50nmLiF
6. 60nmAu+60nmLiF
7. 500nmAu+860nmLiF
中国工程物理研究院
近物所制靶进展——其它自支撑膜
Al
Ti膜 25×25 1μm
Notes: 8

## Slide 9
9
双飞行时间探测器系统
15μg/cm2 Φ40
Notes: 9

## Slide 10
10
end guard ring
grounded separating rings in diagonal cuts
horizontal electrodes
vertical electrodes
Beam Position Monitors
FAIR BPM
Notes: 10

## Slide 11
硅基探测器研制：
漏电流：
小于0.8nA/CM2/100um;
能量分辨：小于1%。
（以20mm*20mm为例）
探测器研制进展

## Slide 12
12
1、2批次单晶和多晶金刚石探测器 IV 特性
241Am 5.486 MeV
1、2批次（Mesytec）241Am α 粒子能谱特性
多晶： 10-8A
单晶： 10-9A
多晶： 10-9A
单晶： 10-10A
多晶、单晶金刚石探测器实物图
材料杂质引起的荧光对金刚石探测性能影响较大。
多晶、单晶金刚石拉曼光谱
5×5mm2 , 150 μm
4×4mm2 , 200 μm
探测器研制进展
1、金刚石探测器
4.0*4.0mm*200um，ρ＞1011 Ⅱa型 单晶；晶向：[100]、[001]
Notes: 12

## Slide 13
13
241Am α源测试SiC探测器能量分辨率
能量分辨率随反向偏压的变化
SiC α粒子探测器照片
不同温度下的I-V特性曲线
反向漏电流随温度的变化关系
1.SiC探测器对241Am α源能量分辨率为1.8%；
2.能量分辨率随反向偏压的增大而减小；
3.耐高温性能良好，探测器可在150℃的高温下工作。
探测器研制进展
2、碳化硅探测器
4H-SiC同质外延片，20um，1e15，微管密度≤10，，350um，电阻率0.14-0.28
Notes: 13

## Slide 14
14
探测器研制进展——Au-Si面垒型探测器
I-V测试结果（S530半导体测试仪） |  |  |  |  |  |  | 
蒸发 | 漏电流（nA） |  |  | 溅射 | 漏电流（nA） |  | 
 | 10V | 20V | 30V |  | 10V | 20V | 30V
Z-1 | 86 | 117 | 135 | J-1 | 130 | 211 | 234
Z-2 | 124 | 147 | 170 | J-2 | 118 | 171 | 207
Z-3 | 42 | 57 | 64 | J-3 | 158 | 342 | 417
Z-4 | 109 | 153 | 199 | J-4 | 94 | 155 | 197
能量分辨测试结果（Au面入射5.8MeV） |  |  |  |  | 
蒸发 | 峰位 | 分辨率 | 溅射 | 峰位 | 分辨率
Z-1 | 2495 | 1.4% | J-1 | 2527 | 1.3%
Z-2 | 2500 | 1.3% | J-2 | 2537 | 1.2%
Z-3 | 2500 | 1.3% | J-3 | 2537 | 1.3%
Z-4 | 2532 | 1.1% | J-4 | 2527 | 1.2%
对蒸发和溅射两种不同工艺制备的探测器进行对比
溅射工艺制备的探测器Au附着力好，耐磨损。蒸发工艺制备的探测器漏电流较小，电学性能更优异。对Au面入射5.8MeV的α粒子的能量分辨率均为1.3%左右。
Notes: 14

## Slide 15
15
原子氧微传感器探头
Au：100nm C：1.46μm
原子氧累计通量8.55×1019atom/cm2SEM扫描结果
原子氧作用前碳膜表面和断面SEM分析
原子氧通量与碳膜电阻
变化关系
Notes: 15

## Slide 16
大面积Mylar膜上镀铝
探测器研制进展
可镀面积
530530
或Φ750
分条电离室电极膜 202×235mm2,
270-350nm, 条宽0.8mm, 电阻小于100Ω

## Slide 17
17
近物所制靶进展——材料制样
超导材料铌三锡薄膜前期镀铌
目前超导性能达到14k
Cu/Sn衬上镀Nb 2μm
Notes: 17

## Slide 18
18
近物所制靶进展——材料制样
氧化铟
锗
特殊蚀刻的PET核孔膜其特殊微纳结构对不同镀膜材料的光吸收性能研究
Notes: 18

## Slide 19
19
谢谢！
Notes: 19