## Slide 1: 高温及高场超导磁体技术进展
徐庆金
中国科学院高能物理研究所
Institute of High Energy Physics, CAS
中科院高能所超导磁体组
Superconducting Magnet Group, IHEP
2021.8.30

## Slide 2: 内容提要
高场二极实验磁体LPF1、LPF3研制进展
新型HTS换位电缆研制进展
高场铁基螺线管线圈研制
长尺度铁基跑道型线圈研制
HL-LHC CCT磁体研制进展

## Slide 3
线圈截面图
第一象限线圈截面图
场强分布-2D
线圈及内插线圈布局
ReBCO∥
IBS
2D-
中心场12-T 下的场强分布 - 3D
卢瑟福电缆制作 （无锡统力电工）
骨架过盈配合
两个铌钛线圈绕制完成
铌三锡线圈绕制
热处理及短样测试
并绕玻璃丝带
With SS core
LPF1-U 磁体研制
铌钛 & 铌三锡接头焊接

## Slide 4
Rutherford cable 加入 SS core 降低损耗； 铌钛线圈并绕玻璃丝带增强胶的浸润效果；铌三锡接头焊接工艺改进；5个大气压正压真空压力浸胶系统；
光栅光纤、应变片并用监测应力等。
浸胶系统 （0.5 MPa 正压固化）
光栅光纤及应变片布置示意图
浸胶完成后的线圈
光栅光纤布置
LPF1-U 磁体研制
光栅监测组装应力-shell
光栅监测组装应力-轴向
预应力施加
磁体吊装/氦液化器

## Slide 5
LPF1-U 磁体最新测试结果：12.47 T！
12.47 T @ 6865 A
LPF1-U test after the 2nd thermal cycle
6865 A & 12.47 T @ 4.2 K
Two apertures - 2* 14 mm

## Slide 6
LPF3 16T二极磁体研制: Nb3Sn 12~13 T + HTS 3~4 T
16-T 大孔径高场超导二极磁体 LPF3 (Nb3Sn-13T+HTS-3T) 电磁设计
13-T 及以上背场磁体正在研制过程中
LPF3 背场磁体研制计划表

## Slide 7
新型HTS换位电缆

## Slide 8
电缆总长度：5 m
换位截距：200 mm
电缆厚度：1.05 cm
热处理温度：860℃
测试圆桶半径：200 mm
铁基超导电缆
单线
换位
热处理前
热处理
接头焊接
测试吊装
新型HTS换位电缆

## Slide 9
结果分析： (1)受限于测试条件，5 m长电缆需要绕在直径最大为400mm的不锈钢桶中进行测试，热处理过程中不锈钢桶和铁基电缆的热收缩不同，导致热处理后电缆出现严重鼓包，这是造成电缆性能衰减的主要原因；(2) 铁基带材自身不直，可能导致带材在打换位过程中受到损伤；（本次电缆使用铁基超导带材0T@4.2K下临界电流约120A ）
299.4A
新型HTS换位电缆
铁基超导电缆制备

## Slide 10
D20-双饼线圈 （内径20mm）；每层17匝
线圈绕制
热处理后，工装拆卸
热处理后的D20线圈
6个双饼线圈串联
环氧胶固化线圈
高场铁基螺线管线圈

## Slide 11
强磁场中心-30T高场内插铁基双饼线圈-测试结果：
结论：Φ34-17匝-铁基双饼线圈，30T高场下，Ic值达到67 A，实现了新的突破！
D20-17匝-铁基双饼线圈
WM5 水冷磁体-30T测试
高场铁基螺线管线圈

## Slide 12
强磁场中心-20T高场内插铁基线圈-6个双饼线圈串联：
结论：6个-17匝双饼串联线圈，20T下Ic值为75A；Ag基体的分流，有效保护线圈！
高场铁基螺线管线圈

## Slide 13
长尺度铁基跑道型线圈

## Slide 14
< 线圈绕制 >
< 线圈热处理后 >
< 接头焊接 >
< 线圈浸胶与脱模>
< 组装入大磁体，进行低温高场性能测试>
IBS
长尺度铁基跑道型线圈

## Slide 15
验证了铁基超导用于加速器磁体的可行性
  百米跑道型铁基线圈在10T二极场下，失超电流超过了零背景场下临界电流的80%；
  解决了铁基超导带材弱机械性能的问题；
  进一步完善了铁基超导线圈制备工艺技术。
Supercond. Sci. Technol. 34 035021
长尺度铁基跑道型线圈
审稿人给予了高度的评价：
“这一新成果将对超导材料及磁体技术领域产生重要影响(the new results that can have a strong impact on the conductor and magnet community)”
“证明了铁基超导材料用于发展下一代粒子加速器的巨大潜力(demonstrated the great potential of Iron-Based Superconductor in the development of next-generation accelerators)”等。

## Slide 16
2008.02
2008.09
2016
2018
Discovery of IBS
2008.04
Discovery of
122 phase IBS
2020
100-m 7-core IBS tape fabricated
Challenges and Outlook of the IBS Magnets
Tc reached 55K
1st IBS solenoid at 24 T
1st IBS Racetrack at 8 T
2nd IBS Racetrack at 10 T
The engineering current density of the long-length IBS still needs a significant improvement, to reach the similar level as ReBCO or Bi-2212 conductors.
The materials of stabilizer should be shifted to copper or any other low-cost metals to realize the low cost of IBS.
Structure and fabrication methods of IBS and corresponding coils should be further optimized to minimize the Jc degradation at high field and high stress.
And many other issues like detailed magnetic and mechanical properties study of IBS, quench detection and protection of the IBS coils / magnets and etc.
We are expecting a IBS-only 12-T dipole magnet in 10 years…

## Slide 17
Layout of the HL-LHC Magnets and Contributors
  The prototype has been delivered to CERN, and the series magnets are being developed by 2023.
  Performance of the 1st full-length prototype magnet from China: Fabrication completed in May 2020, and the performance test at 4.2K completed in August 2020. both apertures reached the ultimate current.
HL-LHC CCT磁体研制进展

## Slide 18
磁体 | 线圈名称 | 工艺 | 绕线 | 浸渍 | 测试 | 目前所在位置
Magnet1 | Practice coil | 湿绕工艺 | √ | √ | √ | 近物所
 | 1-Aperture-01 | 干绕工艺 | √ | √ | √ | 近物所
 | 1-Aperture-02 | 湿绕工艺 | √ | √ | √ | 欧洲
 | 2-Aperture-01 | 干绕工艺 | √ | √ | √ | 近物所
 | 2-Aperture-02 | 湿绕工艺 | √ | √ |  | BAMA
02-Aperture-1
02-Aperture-2
02-Aperture 1
02-Aperture 2
The 1st series magnet has reached the ultimate current in both apertures !
The 1st series magnet
Practice coil
1-Aperture-01
HL-LHC CCT磁体研制进展

## Slide 19
谢谢大家