## Slide 1
报 告 人：鲍伶香
金属-有机骨架材料的制备及其气体吸附应用研究
2022年6月30日
Notes: 论文答辩的题目是

## Slide 2
金属有机骨架简介
金属有机骨架与气体吸附
研究内容与进展
目 录

## Slide 3
金属有机骨架简介

## Slide 4
金属有机骨架简介
金属有机骨架（MOFs）具有以下特点：
可以通过改变金属离子与不同的有机配体结合，结构多样
高比表面积、高孔隙率
结构有序
孔尺寸可控
沸石分子筛
多孔碳材料
活性炭
碳纳米管
金属有机骨架
共价有机骨架

## Slide 5
金属有机骨架简介
MOFs的应用
催化转化
生物医药
化学传感
气体吸附
质子传导
MOFs

## Slide 6
金属有机骨架与气体吸附
气体吸附存储
H2
CH4
C2H2
Methane Storage
Hydrogen Storage
Science, 295 , 469-472, 2002
Science, 300, 1127-1129, 2003
易燃
易爆炸
优点：
体积能量密度大
储存效率高
安全可靠
应用范围

## Slide 7
金属有机骨架与气体吸附
气体吸附分离
Microporous and Mesoporous Materials 55,217–230,2002
C2H4/C2H6
C2H2/C2H4
C3H4/C3H8
CH4/N2
CH4/CO2
C2H2/CO2
常规方法：
低温、高压精馏
高能耗
高成本
应用范围
优点：
操作成本低
能效高
稳定性好
选择性好

## Slide 8
金属有机骨架与气体吸附
中子衍射分析气体吸附机理
Rietveld refinements of the neutron powder diffraction data for [Cu(Qc)2]∙0.67C2D6

## Slide 9
研究内容与进展
增加MOFs骨架中极性基团可以提高H2存储量
UiO-66-A结构中炔基的引入可以增加与H2的相互作用
UiO-66-A的制备与氢气存储研究

## Slide 10
UiO-66-A的制备与氢气存储研究
研究内容与进展

## Slide 11
UiO-66-A的制备与氢气存储研究
研究内容与进展
UiO-66-A和UiO-66的XRD对比图
UiO-66-A和UiO-66的红外对比图
UiO-66-A与UiO-66具有相同的晶型结构
1386 cm-1 C-O-C基团的伸缩振动
2120 cm-1 C≡C的伸缩振动
PXRD
IR

## Slide 12
UiO-66-A的制备与氢气存储研究
研究内容与进展
UiO-66-A的N2吸附-脱附等温线(77K)
N2 adsorption and desorption
样品 | 比表面积 （m2∙g-1） | 总孔容 （cm3∙g-1） | 平均孔径 （nm）
UiO-66-A | 583.70 | 0.30 | 3.42
H2 adsorption and desorption
UiO-66-A的比表面积和结构参数
UiO-66-A的H2吸附-脱附等温线(298K)

## Slide 13
研究内容与进展
Ni-HKUST-1的制备与甲烷存储应用研究
Cu-HKUST-1
Paddle wheel unit
（轮桨式结构）
MOFs | BET (m2.g-1) | Pressure (bar) | Temperature (K) | Capacity (cm3.cm-3)
HKUST-1 | 1830 | 65 | 298 | 267
UTSA-110 | 2110 | 65 | 298 | 241
UTSA-76 | 3241 | 65 | 298 | 257
NJU-Bai43 | 3090 | 65 | 298 | 254
MOF-177 | 4500 | 65 | 298 | 203
MOF-905 | 3490 | 65 | 298 | 207
NU-111 | 4930 | 65 | 298 | 206
NU-125 | 3286 | 65 | 298 | 232
MAF-38 | 2022 | 65 | 298 | 263
Al-soc-MOF-1 | 5585 | 65 | 298 | 197
Summary of the CH4 adsorption data of MOFs
具有轮桨式结构的HKUST-1报道了最高的CH4体积存储量
理论计算表明Ni-HKUST-1具有更好的CH4体积存储量

## Slide 14
Ni-HKUST-1的制备与甲烷存储应用研究
研究内容与进展
Solvent：DMF , Temp: 170℃, n(Ni)：n(BTC)：n(niacin) =1：0.4：0.8
Ni-HKUST-1的XRD图
Ni-HKUST-1N2吸附-脱附等温线(77K)
Ni-HKUST-1的显微镜照片

## Slide 15
谢谢!