## Slide 1
报告人：师 兰 婷
合作导师：王 保 田
部门：中子科学部
时间：2022.06.30
博士后学术交流
三元氢化物的高压结构及其性质的理论研究

## Slide 2
目录
研究背景
研究方法
研究内容
研究总结
致谢
1
2
3
4
5

## Slide 3
研究背景
地球内部组成及其对应的压强和温度
Nature, 2008, 451: 269-270
高压压强与超导转变温度的进展
Phys. Rep., 2020, 856: 1-78
每十年在氢化物领域发表论文的大约数量
Phys. Rep., 2020, 856: 1-78
元素超导体在元素周期表中的分布
Phys. Rep., 2020, 856: 1-78
二元氢化物超导体在元素周期表中的分布
Phys. Rep., 2020, 856: 1-78
氢化物是潜在的高温超导体，是目前最有潜力的室温超导的候选材料之一，但是过高的稳定压力是其应用的主要局限和瓶颈
高压物理-----超导

## Slide 4
研究方法
结构搜索+第一性原理计算
电子密度
能量
振动性质
超导性质
粒子群优化算法
密度泛函理论

## Slide 5
研究内容
1、氨硼烷的结构相变
氨硼烷(NH3BH3, AB)
氨硼烷的温度压力相图
Int. J. Hydrogen Energ., 2013, 38: 4628
氨硼烷的温度压力相图
Chin Sci Bull., 2014, 59: 5227
P63mc
Pmn21
P21(Z=2)
P21(Z=4)
C2/m
P21/m
结构搜索结果
研究现状
实验上未解析出低温高压相结构

## Slide 6
1、氨硼烷的结构相变
氨硼烷各高压相的声子谱
氨硼烷的焓差图
结构稳定性
P63mc
Pmn21
P21(Z=2)
P21(Z=4)
C2/m
P21/m
1.23 GPa
2.77 GPa
11.9 GPa
13.8 GPa
22.3 GPa
研究内容

## Slide 7
温度压力相图与拉曼振动
随着压强的增加B-H键的增强和N-H键的减弱
随着压强的增加，拉曼锋明显的产生和消失
实验光谱来源于 Int. J. Hydrogen Energ., 2013, 38:4628
四个相与实验的拉曼光谱吻合较好
1、氨硼烷的结构相变
研究内容

## Slide 8
2、氨硼烷的金属化
氨硼烷的高压相的带隙会随着压力增大而逐渐闭合
氨硼烷的金属化所需要的压强很高、接近700 GPa
氨硼烷的两个高压相的能带
氨硼烷金属化
AB(H2)3的焓差图
P21-AB(H2)3结构图
氨硼烷混氢结构搜索
保持了与纯氨硼烷的高压相一致的对称性
氨硼烷分子呈现层状分布
研究内容

## Slide 9
研究内容
储氢量随压强的变化
AB分子层夹角随压强的变化
双氢键中键长与键角的关系
双氢键键长键角的关系
物理性质及金属化
(a) 带隙随压强的变化；(b)200 GPa下AB(H2)3的能带；(c)N、B、H原子在CBM和VBM的贡献随压强的变化；(d)不同H的贡献随压强的变化
质量储氢密度大大的增加，且在整个压力范围内都比较稳定
氢分子和氨硼烷分子之间的双氢键是在较低压力下稳定该材料的主要原因
金属化压力大大降低，呈现半金属状态
金属化的主要原因是额外添加的氢分子
2、氨硼烷的金属化

## Slide 10
(a) P21AB(H2)3在210 GPa下的声子谱，其中红色的小圆点为电声耦合强弱的投影；(b)声子分态密度；(d)谱函数以及其积分电声耦合常数
超导性质
2、氨硼烷的金属化
研究内容

## Slide 11
3、碱土/稀土金属体系的结构与超导性质研究
结构特征
Sc-Ca-H体系的结构与其电荷局域密度图
得到了Sc-Ca-H体系的一系列结构以及稳定性范围
氢亚晶格逐渐形成氢笼
在100-300 GPa范围内ScCaH2n(n=2-6)的凸包图
Pressure (GPa)
在100-300 GPa范围内ScCaH2n(n=2-6)的一维相图
稳定性
研究内容

## Slide 12
System | Pressure (GPa) | Tc (K)
ScCaH2 | 250 | 31
ScCaH4 | 150 | 15
ScCaH4 | 200 | 2
ScCaH6 | 200 | 57
ScCaH8 | 160 | 130
 | 200 | 212
 | 300 | 173
ScCaH10 | 300 | 68
ScCaH12 | 160 | 175
 | 200 | 182
 | 300 | 193
3、碱土/稀土金属体系的结构与超导性质研究
研究内容

## Slide 13
电子性质
ScCaH8(上)和ScCaH12(下)在200 GPa下的电子能带结构
在200 GPa下计算的声子色散曲线(左边)、投影声子态密度(中间)、谱函数及其积分 (右边)：(a) ScCaH8；(b) ScCaH12
73%
超导性质
71%
44.2%
37.4%
氢在费米能级处对DOS有高贡献的结构往往具有更高的超导转变温度
能带结构中费米能级处同时具有平缓的带和尖锐的带
3、碱土/稀土金属体系的结构与超导性质研究
研究内容

## Slide 14
研究总结
三元氢化物
金属氢化物
Sc-Ca-H
Y-Sc-H
共价氢化物
NH3BH3
NH3BH3-H2
结构
电子性质
超导性质
金属化

## Slide 15
致谢
感谢博士导师陈向荣老师和姬广富老师的指导！
感谢课题组王保田老师和刘鹏飞老师的指导！
感谢课题组师兄师姐师弟师妹的帮助！
感谢中科院高能所提供的良好的科研平台！
感谢各位的聆听与指导！！
中国科学院高能物理研究所东莞研究部