## Slide 1: 硅径迹探测器读出芯片单粒子效应研究
彭少刚
高能所-清华 IT k 团队

## Slide 2: 目录
研究背景
  研究目的
  芯片设计的考虑以及单粒子效应
  单粒子效应
  单粒子翻转横截面积的计算
CSNS 芯片辐照实验
实验结果及分析
  总电离剂量效应
  不同能量下的位翻转情况
总结与展望

## Slide 3: 研究背景
研究目的
  ATLAS 内部探测器将被新的 ATLAS 内部径迹探测器（ITk）取代
  ITk 将是一款全硅探测器
ABC ASICs 的意义
  读出每个传感器条
  经过多次迭代开发（ABCN-25、ABC130、ABCStar）, 支持多代模块原型程序
  用于构建ATLAS探测器（最新版本 ABCStar Version 1(V1))

## Slide 4: 芯片设计的考虑以及单粒子效应
主要的考虑
  通过三重寄存器、时钟等来防止单事件效应 (SEE)（ABCStar 版本 0 (V0)）
  确定对应于位翻转（0->1 或 1->0）的 SEE 的横截面
SEEs
  高能带电粒子在穿过微电子器件时，在器件内部敏感区产生电子-空穴对，这些电荷被灵敏器件电极收集后，造成器件逻辑状态的非正常改变或器件损坏。由于这种效应是单个粒子作用的结果，因此称为单粒子效应或单粒子事件。

## Slide 5: 单粒子效应测试平台
安装itsdaq软件并进行硬件配置(LV 电源, NV 板 and FMC1701)

## Slide 6: 单粒子位翻转横截面积的计算
物理包中单粒子位翻转横截面积, 表示单粒子事件发生的几率， 可以这样计算:
其中 和 分别是 和 位翻转的数量。
横截面归一化为总积分通量, , 仅考虑 L0Buffer 写入和读出之间的积分时间。
自数据采集开始以来时间t的总积分剂量或注量, 计算如下:
其中 是距束管径向距离 处的芯片的校准曲线值, 在CSNS实验中是一个常数 t 是累积的unixtime.
在 TRUMF 数据中，剂量由二次发射监测器 (SEM) 提供, 作为距束管的径向距离的函数进行拟合（线性拟合）

## Slide 7: CSNS辐照实验
4 块ABCStar V1 芯片(456, 454, 452, 451)
  CSNS实验
    第一周: chip456, chip454, ~ 90 小时
    第二周: chip452, chip451, ~ 60 小时
  Different beam energy(80MeV、60MeV、40MeV、 20MeV)
    模式
      Clock disabling
      Glitch filter
      Idle pattern
      Latency 20/503
    总电离剂量效应

## Slide 8: 总电离剂量效应(chip452, 451)
计算公式: Dose(rads) = Fluence * LET * 1.60 x 10-8
  LET(Linear Energy Transfer) is in units of MeV/g/cm2
在IDDD的图里，有一个TID峰
峰值最大80 mA，然后随着辐射剂量的增加，IDDD稳定在40 mA。
模拟电流稳定在 72.5 mA
Little gap

## Slide 9: 总电离剂量效应(chip456, 454)
计算公式: Dose(rads) = Fluence * LET * 1.60 x 10-8
  LET(Linear Energy Transfer) is in units of MeV/g/cm2
在IDDD的图里，有一个TID峰
峰值最大100 ～ 120 mA，然后随着辐射剂量的增加，IDDD稳定在40 mA。
模拟电流稳定在 72.5 mA
Little gap

## Slide 10: 不同能量下不同寄存器的翻转截面
20 MeV
40 MeV
图表中不可见的数据点对应于假设 3 个 SEU 的 95% 置信上限。
截面表示被测试器件的单粒子效应的敏感度。
截面越大，表示器件抗单粒子效应的能力越差

## Slide 11: 不同能量下不同寄存器的翻转截面
60 MeV
80 MeV
图表中不可见的数据点对应于假设 3 个 SEU 的 95% 置信上限。
截面表示被测试器件的单粒子效应的敏感度。
截面越大，表示器件抗单粒子效应的能力越差

## Slide 12: 总结与展望
通过在CSNS对四块芯片的辐照测试，得到了4块芯片的TID效应结果
通过对不同能量下芯片的辐照，得到了芯片不同寄存器的抗单粒子效应的能力的分布情况
还有两块芯片的单粒子效应横截面的计算没有出来，之后会将得到的结果与V0 芯片对比

## Slide 13: 谢谢！