## Slide 1: 开发新型中子透明材料
汇报人：何曼
  导师：简宏希 副研究员
  王芳卫 研究员

## Slide 2: 汇报提纲
选题背景
研究内容
TiCx材料
钒基中子透明合金
下一步计划

## Slide 3: 选题背景
中子透明材料
对中子低/零相干散射背景的一类材料
neutron

## Slide 4: 选题背景
中子透明材料
钛锆合金、钒（合金）、石英玻璃
原位中子测试应用中存在局限性：价格高昂、制备工艺严苛复杂、物理化学性能不足等难题。

## Slide 5: 选题背景
中子透明材料
（a, b) Ti2.08Zr:
中子相干散射总长度（δ）为零/接近零
（c, d) V:

## Slide 6: 研究内容
内容：以原位中子测试实际需求为出发点，通过精准成分设计、可控合成制备及结构性能表征，
自主开发新型中子透明材料，满足使用性能要求。

## Slide 7: TiCx材料
优良性质：强度高、硬度高、熔点高、稳定性好等
合成路径： （x = 0.517）
工艺流程：
有序相和无序相
TiCx化合物（x = 0.517）
调控合成条件
前驱体（粉体混合物）

## Slide 8: TiCx材料
前驱体表征
α-Ti
(b) Raman
(c) powder ND, λ = 1.6215 Å
PXRD, λ = 1.5418 Å
(a)

## Slide 9: TiCx材料
根据DSC-TGA曲线得出前驱体热处理制度，烧结后分别得到有序相和无序相TiCx材料
缓慢降温：有序结构
快速降温：无序结构
TiCx化合物，PXRD
Ar

## Slide 10: TiCx材料
Raman光谱
有序相 (Fd m), 5个拉曼模式: A1g + Eg + 3 F2g
Disrdered TiCx (Fmm), 4个拉曼模式: A1g + Eg + 2 F2g
A1g
Eg
F2g

## Slide 11: TiCx材料
DSC-TGA测试表征TiCx材料稳定性
有序相（Ar）
有序相（Air）
无序相（Ar）
无序相（Air）

## Slide 12: TiCx材料
中子衍射结果
Fd m, a = 8.6043 Å, V = 637.020 Å3, Z = 4

## Slide 13: TiCx材料
中子衍射结果

## Slide 14
以钒为主体的中子透明合金材料
化学组成上，合金的中子相干散射总长度为零；
物相组成上，合金由单一晶相（bcc）构成；
晶体结构上，合金中所有金属原子在同一Wyckoff位点随机分布。
V 钒
M 金属
成本较低
降低研发难度
bc (V) = 0.3824 fm

## Slide 15: 钒基中子透明合金材料
基于相干散射长度 + ICSD数据库 + 相图的组成设计
钒基中子透明合金材料
VFe3.89
VNb5.14
VTa5.24
VMo5.39
VSn5.79
VAl9.98
Fe, Ga, Hf, Ir, Mo, Nb, Ni, Os, Re, Ru, Sn, Ta, Tc, W, Zr, Al, Cr, Rh, Co
无机晶体结构数据库（ICSD）
V−M体系相图
Al, Nb, Ta, Fe, Sn, Mo
Fe, Ga, Ir, Mo, Nb, Ni, Os, Re, Ru, Sn, Ta, Tc, W, Al, Cr, Rh, Co
中子相干散射总长度为零
V
M = Al, Nb, Ta, Fe, Sn, Mo
化学式VMx，x = 0.04−0.11

## Slide 16: 钒基中子透明合金材料
性能优势：改善钒的中子透明性、可加工性及力学性能等
合成路径： （M = Al, Nb, Ta, Ni, Fe, Sn, Mo，x = 0.04−0.11）
工艺流程：

## Slide 17: 钒基中子透明合金材料
X-射线/中子衍射结果
ND, λ = 1.6215 Å
XRD, λ = 1.5418 Å

## Slide 18: 下一步计划
高熵钒基中子透明合金材料的合成、结构性能表征及应用
电弧熔炼合成高熵钒基中子透明合金
金相/电子显微镜表征组织结构
力学性能及抗氧化性测试
制造中子高/低温/电化学原位反应器的本体部分

## Slide 19: 致谢
感谢两位指导老师在生活和工作上提供的无私帮助和全力支持
感谢高分辨谱仪缪平老师及课题组提供的交流机会
感谢领导的照拂和同事们的关爱

## Slide 20
敬 请 各 位 专 家 老 师 批 评 指 正 ！