## Slide 1
Junsong zhang
TPC总体介绍和进展
2024.6.30

## Slide 2: 研究内容
概述
桶部蜂窝板结构方案
桶部碳纤维方案
下一步计划

## Slide 3: 概述
ILD TPC 的模型结构
现阶段确定的TPC相关的参数：
1、TPC结构尺寸，桶部外径3600mm、内径1200mm、长度5800mm、端部厚度25mm 2、内部气体压力1.2个大气压；
3、内部电极电压25Kv；
4、物质量要求；

## Slide 4: 概述 基本结构
TPC在CEPC TDR中的尺寸，结构较简单，制造工艺风险小
探测器系统现阶段确定的TPC相关的参数：
1、TPC结构尺寸，桶部外径3600mm、内径1200mm、长度5800mm、端部厚度不确定 2、内部气体压力1.2个大气压；
3、内部电极电压25Kv；
4、物质量要求；
现阶段TPC机械结构研究的重点是桶部的材料方案：碳纤维方案和蜂窝板方案

## Slide 5: 概述
桶部蜂窝板结构方案：优点在于结构强度好，缺点在于径向尺寸较大，25mm，物理量偏大；
碳纤维结构方案：优点在于厚度小于0.3mm，无量较小，但强度较差，加工难度高；

## Slide 6: 桶部蜂窝板结构方案
TPC端部材料采用：7系列合金铝（高强度航空合金铝7075）
    端部厚度25mm，质量设定中含探测器模块
TPC桶部材料采用：高强度超轻纤维蜂窝板
    桶部厚度25mm
    弹性模量35Gpa，泊松比0.33，密度为30 kg/m^3
    建模采用实体圆柱，物性参数为蜂窝板材料参数
TPC悬挂结构、内桶部支撑结构材料： 7系列合金铝
各部件重量参数 |  |  |  |  |  | 
部件 | 端板 （2个） | 内桶 | 外筒 | 读出单元模块 (2个端板) | 悬挂结构 （2个） | 总重量
重量 | 167Kg | 52Kg | 13Kg | 424Kg | 143Kg | 1533Kg
模型建立

## Slide 7: FEA应力分析 — 悬挂结构约束条件（运行工况）
端部悬挂支撑
1悬挂结构的重力场仿真，2桶部加载100Kg荷载仿真
将悬挂结构的8个固定结构设为全约束
桶部蜂窝板结构方案

## Slide 8: FEA分析结果
结论1：
    变形最大区域为TPC内桶部，中心区域
    最大变形约为 112微米
    最大应力约为： 3Mpa 桶部的应力小于3Mpa
桶部蜂窝板结构方案

## Slide 9: 加载桶部100公斤重量（集中荷载） 最大变形0.258mm，最大应力17Mpa，最大应力在端部
桶部蜂窝板结构方案

## Slide 10: 桶部碳纤维方案
加载重力场：
端部重量450Kg；
壁厚0.1mm，0.2mm，0.3mm
（工程是否能实现需要进一步论证,目前根据探测器要求的物质量需求来作FET）
桶部加载重力100Kg；
两种加载方式：1.集中加载，2。均布加载
模型建立

## Slide 11: 模型建立，材料
采用高强度碳纤维材料 QM55，剪切强度43Mpa
桶部碳纤维方案

## Slide 12: 结论：当壁厚为0.1mm时
均布荷载时最大应力2Mpa，中心集中荷载最大应力46Mpa，超过许用剪应力。
因此当壁厚为0.1mm时，有可能会发生断裂。
桶部碳纤维方案

## Slide 13: 结论：当壁厚是0.2mm时
均布荷载时最大应力1.8Mpa，中心集中荷载最大应力23.1Mpa
桶部碳纤维方案

## Slide 14: 结论：当壁厚是0.3mm时
均布荷载时最大应力0.6Mpa，中心集中荷载最大应力11.9Mpa
桶部碳纤维方案

## Slide 15: 薄壁结构的连接结构

## Slide 16: 薄壁结构的连接结构
最大应力46Mpa
最大变形0.2mm
在进行计算过程中，得出了一个薄壁外桶结构的特性：非常小的变形可以产生非常大的应力，即对于薄壁结构来说，0.2-1mm的变形所产生的剪应力可能会发生超过碳纤维的剪切应力，产生断裂风险。因此要考虑合适的安装结构。

## Slide 17: 新的设计 6-23
采用八组夹块固定桶部，避免碳纤维桶的圆度误差带来的装配问题。
碳纤维桶固定示意图
0.2mm厚度桶壁

## Slide 18: 下一步计划

## Slide 19
Thank you for your attention