## Slide 1: CMOS strip chip仿真与设计
符晨曦
2024.12.06

## Slide 2: 截面仿真：MIP不同位置正入射
MIP正入射器件，产生的非平衡载流子密度分布
产生率取81对每微米
结构示意
宽75
高150
入射位置对应产生率 数字代表粒子从n-stop入射过渡从p-stop入射
0
0.25
0.5
0.75
1
n-stop
p-stop
p-stop
衬底
灵敏区

## Slide 3: MIP不同位置正入射 (75um pitch)
p-stop 0V偏置
p-stop悬空
悬空时能有正常的电荷收集量，0V偏置时信号丢失很严重
要想器件正常发挥探测和击中位置重建功能，只能让p-stop悬空或接一个与悬空时相近的偏压

## Slide 4: MIP不同位置正入射 (20 um pitch)
p-stop 0V偏置
p-stop悬空
在MIP的电离能损展宽相对于75um的仿真不变时
20um器件在空间上电荷收集量的均匀性反倒变好了（只针对p-stop悬空时而言）
现在的仿真还没有计及邻近读出电极间的容性耦合 需要完善

## Slide 5
外轮廓2.1 x 2.1 cm^2
外环：保护环
中环：n-stop偏压环
内环：p-stop偏压环
环上的pad未画出
红线为p-stop 蓝线为电极条
都通过poly连到对应的偏压环
邻近电极条（或邻近p-stop）
间隔75um 共256条
期望对75um情形
生产两款较小的sensor
1.05*1.05 道数、条长均减半
1.05*2.1 仅减半道数
poly DCpad ACpad
。
。
。
CSC 1-A设计草稿：俯视

## Slide 6
以上为金属
以下为硅
左侧数字
代表结构宽度
p阱
p+
p阱
p+
p阱
p+
n阱
DC
n阱
AC
STI
STI
STI
STI
本征硅
p缓冲
p衬底
底部电极
15
15
18
15
15
18
2
4
1
2
1
2
硅片总厚度150
75
n+
n+
poly层
CSC 1-A设计草稿：横截面
p电极
(双层)
：通孔
DC
AC
75
DC
AC
DC
AC
poly?
p电极
(双层)
poly?
p电极
(双层)
poly?
poly?
poly?

## Slide 7
CSC 1-A设计草稿：纵截面
n-stop处
(N-well ring的电极从别处直接通到n+上)
p-stop处
n阱
AC
DC
n+
R poly
p阱
p+
p 电极
(双层)
M4
M3
M2
M1
P
硅
：通孔
AC
DC
AC pad
DC pad
DC ring
DC ring
p ring
p ring
R poly
poly?
poly?

## Slide 8
外轮廓 10x10 mm^2
内轮廓 8x8 mm^2
外环：保护环
内环：n-stop偏压环
内环上一圈pad
n阱
本征层
p缓冲
p接触
底部电极
n+
n+
偏压环
偏压环
CSC 1-A设计草稿：Mini Diode
测试用结构 仿照ATLAS ITk MD8

## Slide 9: Mini Diode 版图
在草稿的基础上，对每层金属和diff增加圆角，期望防止击穿；
4层金属层重叠，通孔由软件自动生成，由M1层直接接到p-diff/n-diff
不符合真实尺寸

## Slide 10: CSC 1-C 整体与局部结构示意
ASIC 隔离 sensor
隔离
ASIC区域
sensor区域
读出电极
局部（读出连接未建模）
整体（保护环未画出）
0.2cm 2.1cm
2.1cm

## Slide 11: 局部结构建模（75 um pitch）
左：左侧面 中：三维视角 右：右侧面
仿真范围40 um (部分实验50 um)
p-stop
DTI
n-stop
DTI
p-stop
n-stop
p-stop
p-stop
p-stop
衬底
衬底
ASIC区
ASIC区
灵敏区
灵敏区
灵敏区
有保护电极的情形

## Slide 12: 仅DTI 电势电场隔离性能仿真
p-stop悬空时ASIC区域电势来到了-75V，不利于与读出相连
p-stop悬空时ASIC预留区域仍然有~500 V/cm的电场
（legend上限被设置为3000，实际红色区域电场会更强）
结论：仅靠DTI无法保护ASIC区域
ASIC区域
ASIC区域
sensor区域
sensor区域

## Slide 13: DTI+保护电极 隔离性能仿真
成功让后方ASIC区域稳定在了0V 但尚不清楚起效多远 且显然还需要优化残余的电场
ASIC区域
ASIC区域
sensor区域
sensor区域

## Slide 14: 有DTI(左)与无DTI(右)对比 75um
场量分布似乎基本不受DTI影响 怀疑DTI的使用方法不对
以DTI能发挥作用的BCD工艺举例
BCD工艺需求DTI能直接扎到衬底 且该工艺各结构都是横向排布的
在有纵向结构的器件上(IGBT等)没发现有DTI隔绝高低压器件的应用
结论：不配合深埋层或其他结构的DTI很可能没有作用

## Slide 15: 有DTI(左)与无DTI(右)对比 20um
保护电极的存在使p-stop邻近部分电势升高 可能影响探测效率
目前不清楚会影响多远的距离 有待进一步仿真
同样 有无DTI差异不大
左：有DTI
无保护电极
电势分布

## Slide 16: 总结
使用：为了保证器件正常工作，p-stop必须悬空
  于是对1C器件，必须在ASIC与传感器之间加保护电极
  有保护电极时，单独不扎在深埋层上的DTI没起到作用
  目前保护电极会使得邻近的p-stop升压，推测会影响探测效率
    需要改进
设计：参照ATLAS ITk和Passive CMOS strip画了示意图
  主sensor与两种mini sensor:
    75um pitch, 256 (128) 道读出
  mini diode:
    1x1 cm^2面积, 0.8x0.8 cm^2有效探测面积
    已有版图