## Slide 1: 55nm HVCMOS单片探测器COFFEE2前端电路设计和测试
邓建鹏，李乐怡，李鹏戌，李一鸣，陆卫国，施展，王聪聪，王建春，魏晓敏，项治宇，谢坤妤，徐子骏，曾程，张慧，张晓旭，赵梅，周扬，朱宏博
On behalf of the CEPC Inner Tracker group
NME2025
西安，7月17日

## Slide 2: 报告内容
研究背景
  CEPC研发和LHCb升级
  方案和工艺选择
COFFEE2芯片研发
  COFFEE2的设计
  COFFEE2的测试结果
总结与展望

## Slide 3: CEPC研发和LHCb升级
CEPC内层径迹探测器研发
  硅径迹探测器提供位置信息做径迹重建
  高位置分辨，低功耗，大面积覆盖
LHCb上游径迹探测器升级
  亮度达到1034cm-2s-1
  需要处理高计数率
  高位置时间分辨，低功耗，抗辐照
参数 | CEPC ITk | LHCb U2UT
Spatial resolution | σφ<10μm | <~10um
Time resolution | <~5ns to tag 23ns bunches | <~5ns
Power consumption | <200mW/cm² | <~150mW/cm²
Radiation tolerance | TBD | 3×1015 neq/cm²，240 Mrad TID
Material budget | <1% X0 per layer | <1.2% X0 per layer
Area | ~20m² | ~10m²

## Slide 4: 方案和工艺选择
混合式向单片式发展
  混合式：目前运行系统的主流探测器类型，传感器和读出电路可分别优化，复杂的组装工艺
  单片式：传感器和读出电路集成到同一硅片上，低组装成本，低物质量
    小电极：更小的收集极电容，低噪声，低功耗
    大电极：更快的电荷收集，更好的抗辐照性能->HVCMOS成为CEPC ref-TDR基准方案
主流工艺180nm和150nm
  像素尺寸和功耗受限于工艺
  NIEL > ~1015 neq/cm²
  时间分辨可达~ns
HVCMOS 55nm
  更好的性能表现
  工艺可持续
  性价比

## Slide 5: COFFEE2芯片
55nm HVCMOS process
三阱工艺：no deep Pwell
8层普通金属+2层顶层金属
非高阻衬底
首次采用HVCMOS工艺
整体版图：4×3mm 2023年8月提交
设计目标
  工艺摸索
  验证传感器结构和信号收集
  与前端电路集成的探索
设计
  区域1: 纯diode阵列，验证6种不同的结构
  区域2: 32×20的像素的阵列，包含6种信号收集极结构和3种像素内电路结构
  区域3: 26×26规模的像素阵列以及外围数字处理和读出模块
像素和保护环结构示意图

## Slide 6: COFFEE2：电路设计
区域2目标
  像素内数字电路对电荷收集的影响
  关键模块的设计积累
三种像素内电路结构
  1，仅CSA模拟读出
  2，CSA+NMOS比较器
  3，CSA+CMOS比较器
  行列选通控制读出地址
CSA+CMOS比较器
CSA+NMOS比较器
瞬态仿真
单像素版图 40μm✖80μm

## Slide 7: COFFEE2：电气测试
测试系统
  基于Caribou测试系统
    ZC706+CaR接口板+芯片载板
  单板测试
刻度电路电气测试
Caribou测试系统

## Slide 8: COFFEE2：放射源测试
激光测试
放射源测试
  Fe-55
  Sr-90
Caribou测试系统
激光响应
Fe55，5.9keV->60mV
HV: -30V
gain：30 μV/e-

## Slide 9: 总结与展望
面向未来硅径迹探测需求，开展了基于HVCMOS 55nm的单片式像素型芯片研发
COFFEE2首次采用国产HVCMOS工艺
  电路测试与仿真较为接近，基本符合预期
  放射源测试验证了传感器+电路的单片测试功能
开展集成更多功能的电路设计和性能优化
欢迎批评指正

## Slide 10: Back up

## Slide 11: COFFEE系列芯片研发
55nm LL工艺
第一版成功投片的设计
特殊的DNW规则，验证信号收集原理
55nm HV-CMOS工艺
第一个采用HV-CMOS样片
工艺摸索
传感器特性研究
像素内电子学验证
55nm HV-CMOS工艺
设计方案和功能验证
关键模块积累
COFFEE1
COFFEE2
COFFEE3
2022.10
2023.8
2025.1

## Slide 12: COFFEE2：无源传感器设计和测试
区域1：6种不同的电荷收集diode设计，像素尺寸40μm✖80μm
测试结果
  击穿电压：~70V
  漏电流：~10pA
  电容大小与面积近似成比例
  单个diode电容
    ~40fF，走线引入的寄生电容~200fF
  漏电流增加至~1nA（ 1014 neq/cm2 质子辐照后）
  与TCAD仿真结果接近

## Slide 13: COFFEE3设计和测试准备
完整的读出架构，可扩展至全尺寸芯片设计
每个像素可选通，阈值可调
方案1：基于当前工艺条件的优化设计
  像素内以NMOS为主，放大和部分数字化
  阵列底部完成数字化和时间标记，数据打包等
方案2：为改进工艺验证方案
  像素内集成TDC，地址ROM，时间信息RAM
  列总线优先级读出，20MHz时钟分发
芯片载板和测试固件开发中
2025年1月提交
方案1示意图
方案2示意图