## Slide 1
报告人：沙鹏
中国科学院高能物理研究所，2025年05月28日
课题1“加速器前沿技术研究”
国家重点研发计划—“高能量加速器关键技术研究”2025年会

## Slide 2: 报告提纲
课题简介
重要进展及成果
人员及经费使用
小结

## Slide 3: 课题简介
课题名称：加速器前沿技术研究
所属项目：高能量加速器关键技术研究
课题总预算：360万（已拨付172.8万）
课题承担单位：中国科学院高能物理研究所
课题负责人：沙鹏
执行期限：2023年12月至2028年11月
主要研究内容：开展下一代射频超导材料（铌三锡、铁基超导体）的研发；开展等离子体尾场加速正电子的研究。

## Slide 4: 报告提纲
课题简介
重要进展及成果
人员及经费使用
小结

## Slide 5: 考核指标完成情况
预计中期时间点 2026年5月，完成时间 2028年11月 |  |  |  |  |  | 考核方式
成果名称 | 指标名称 | 立项时指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 | 本年度指标状态 | 
铌三锡超导腔 | 品质因数 | / | 5×106 @ 4-8 GHz | 0.8-2×107 @ 4-8 GHz | 研制中，尚未进行测试 | 现场测试
等离子体尾场加速正电子的设计方案 | 能量转换效率 | 1% | 10% | 30% | 10% | 同行专家评议
 | 能散 | 20% | 10% | 5% | 10% | 同行专家评议
 | 发射度增长 | 10倍 | 2倍 | 50% | 2倍 | 同行专家评议

## Slide 6
课题总体进展
铌三锡超导腔研究：开展了铌锡比例调控、薄膜厚度均匀性等研究，铌三锡超导腔的测试结果（低场，at 4.2K）与国际先进水平相当，并成功完成了传导冷却的实验。
铁基超导腔研究：FeSe0.6Te0.4/Nb下临界磁场 Bc1显著提高。
等离子体尾场加速正电子：进展顺利，已达到中期指标。

## Slide 7: 超导腔电抛光设备升级改造
溶液循环单元小流量液位控制，由原来的手动升级为自动控制。
  超导腔电抛光过程，液面在超导腔内的高度十分关键。尤其过高的液位将产生重大的安全隐患
    首先：如果过高，强酸溶液可能被排风系统抽出，造成排风系统的污染腐蚀；
    其次：如没有及时发现，将造成大量带有氢氟酸的强酸溶液溢出；
    最后：即使不溢出，一旦超过iris，电抛光过程产生的氢气将无法排除，有着爆炸的风险。
其它改造：泵组维修、阀门补焊、增加温度探头……
流量比例阀
气体油气分离器
阀门补焊
泵组磨损维修

## Slide 8: 铌三锡镀膜实验
铌三锡镀膜洁净间增加了风淋室，对铌三锡镀膜真空炉进行升级、进行冷却优化。
课题启动后，一共完成了40多次铌三锡镀膜实验。
铌三锡镀膜真空炉升级
铌三锡镀膜实验
铌三锡超导腔内壁

## Slide 9: 铌三锡超导腔镀膜原理

## Slide 10: 铌三锡镀膜工艺曲线
Degas: 150℃ 17h
Nucleation temperature & time
Crucible/Furnace: 850C/540C 5h
Coating temperature & time
Crucible/Furnace: 1290℃/1130℃ 1-3h
Annealing temperature & time
Crucible/Furnace: None
Ramp-up: ~1h
Ramp-down to 40C: ~25h

## Slide 11: 样品腔的镀膜
A sample cavity made of Nb was used for the coating experiments.
#1
#3
#6
#7
#7
Nb
Mo

## Slide 12: 1.3 GHz纯铌腔的镀膜
The niobium crucible with a lid on top
The top flange of the cavity
was covered with niobium foil.
The second Sn source was put in the middle of the cavity.
The Sn and SnCl2 in the crucible

## Slide 13: 锡含量的调控
通过调整时间、锡用量、温度、开关阀等镀膜设置，进行铌三锡超导腔锡含量调控的实验。
 | Nb/Sn
(a) | 3.82
(b) | 3.48
(c) | 3.16
(d) | 3.19
(e) | 2.91
(f) | 2.87

## Slide 14: 铌三锡超导腔测试结果
对铌三锡超导腔进行非原位退火、酸洗等后处理和垂直测试。
在4.2K下：低场下的Q0达到了3.0×1010（与Cornell、FNAL相当）；Q0= 1.1×1010@10.5MV/m。
1.3 GHz铌三锡超导腔测试结果
超导腔的垂直测试（液氦浸泡）

## Slide 15: 铌三锡电镀实验
采用电镀的方法，在铌片上预先镀上一层锡薄膜，然后进行高温下的铌三锡成膜实验，对铌三锡薄膜的性能进行测试。
下一步，在超导腔上进行类似的实验。
在铌基底上采用电镀法沉积锡
对电镀锡样片进行成膜实验

## Slide 16: 传导冷却研究
研制了铌三锡超导腔的传导冷却测试系统，并成功完成了传导冷却测试，测试结果比液氦浸泡略差一点。
铌三锡超导腔的传导冷却测试

## Slide 17: 铌三锡电镀实验
采用电镀的方法，在铌片上预先镀上一层锡薄膜，然后进行高温下的铌三锡成膜实验，对铌三锡薄膜的性能进行测试。
下一步，在超导腔上进行类似的实验。
在铌基底上采用电镀法沉积锡
对电镀锡样片进行成膜实验

## Slide 18: 4~8 GHz铌三锡超导腔的研制
完成了4.1 GHz铌三锡超导腔的电磁和机械设计，符合要求。
下一步，进行腔的加工和镀膜。
电磁场分布
主要电磁场参数
R/Q(Ω) | Bpk/Eacc(mT/·(MV/m)) | Epk/Eacc | G(Ω)
94.5 | 4.3 | 1.5 | 305
力学仿真

## Slide 19
FeSe0.6Te0.4/Nb薄膜BC1测试和非超导层膜厚
To be summitted
FeSe0.6Te0.4/Nb异质结的Bc1相比FeSe0.6Te0.4和Nb薄膜有显著提高
利用连续厚度薄膜制备技术确定
FeSe1-xTex薄膜与衬底之间的非超导层厚度范围
Phys. Rev. B 111, L060506 (2025)

## Slide 20: 报告提纲
课题简介
重要进展及成果
人员及经费使用
小结

## Slide 21: 研究团队
沙鹏
正高级工程师
李大章
研究员
翟纪元
正高级工程师
董超
副研究员
刘佰奇
高级工程师
靳松
高级工程师
正式成员7人（任务书上为6人），均为高能所正式职工。
叶灵西博士获得中国科学院大学朱李月华奖学金、高能所所长奖学金优秀奖，王佳博士获得高能所所长奖学金优秀奖。
周诗宇，中科院百人，2024.10加入高能所

## Slide 22: 经费使用

## Slide 23
论文发表
Effect of Sn content on the performance of Nb3Sn superconducting radio-frequency cavities, Materials Letters 379 (2025) 137710。
Vacuum-plasma transition effect on positron acceleration in the bubble regime plasma wakefield accelerators, PHYSICAL REVIEWACCELERATORS AND BEAMS, 7 March 2025.

## Slide 24
学术交流
报告人 | 题目 | 会议名称 | 时间 | 地点
沙鹏 | IHEP mid-T bake cavity and module | The 2024 TESLA Technology Collaboration Meeting | 2024/11/11-15 | 瑞典隆德
沙鹏 | Development of Nb3Sn SRF cavity via vapor diffusion at IHEP | The 2024 TESLA Technology Collaboration Meeting | 2024/11/11-15 | 瑞典隆德
沙鹏 | Nb3Sn cavity R&D | 12th IHEP-KEK Superconducting collaboration meeting | 2024/12/16-17 | 日本筑波
沙鹏 | Recent High-Q/High-G activities at IHEP | The 2025 TESLA Technology Collaboration Meeting | 2025/4/8-11 | 韩国大田
周诗宇 | High energy plasma injector for future electron-positron collider，International Workshop on Future Linear Colliders | LCWS 2024 | 2024/6/8-11 | 日本东京
周诗宇 | Stable, Efficient and High Quality Plasma Wakefield Positron Acceleration | 8th Asia-Pacific Conference on Plasma Physics | 2024/11/3-8 | 马来西亚马六甲

## Slide 25: 小结
完成4.1 GHz铌三锡超导腔的测试：达到中期考核指标。
铁基超导腔镀膜实验：继续优化。
等离子体尾场加速正电子方案设计：继续优化。

## Slide 26
请各位专家批评指正！