## Slide 1
辐照环境下4H-SiC探测器和石墨烯/4H-SiC探测器时间分辨性能
报告人：王聪聪
中国科学院高能物理研究所
2026-7-14
中国物理学会高能物理分会第十二届全国会员代表大会暨学术年会

## Slide 2
4H-SiC的优势
物理特性 | Si | 4H-SiC
禁带宽度(eV) | 1.12 | 3.26
热导率(W/(cm·K)) | 1.5 | 4.9
临界击穿场强(MV/cm) | 0.5 | 3
电子饱和速度(cm/s) | 1107 | 2107
电子-空穴对电离能(eV) | 3.6 | 7.6
原子位移阈值(eV) | 13 | 21.8
物理特性 | Si | 4H-SiC
禁带宽度(eV) | 1.12 | 3.26
热导率(W/(cm·K)) | 1.5 | 4.9
临界击穿场强(MV/cm) | 0.5 | 3
电子饱和速度(cm/s) |  | 
电子-空穴对电离能(eV) | 3.6 | 7.6
原子位移阈值(eV) | 13 | 21.8
Fig 1 Physical properties of silicon, silicon carbide, and diamond
高热导率：高温下无需额外散热即可保持稳定工作
高击穿场强：可耐受更高工作电压
电子饱和速度块：快时间响应
高原子位移能：高抗辐照
高能物理和核设施监测

## Slide 3
团队以开发高灵敏度（BJT）、高时间分辨与高空间分辨的碳化硅探测器为总体目标，系统推进器件工艺开发与性能优化工作。
团队碳化硅探测器的发展和研究计划
SiC-PIN
SiC-LGAD
石墨烯-SiC-PIN
BJT/ LGAD
AC-LGAD pixel
LGAD Multi-pixel
已实现
Time resolution:94ps
2024年
Gain factor:3
2025年
2026年
2028年
2027年
Time resolution:58ps
Aim：Gain factor: 90
Aim：pixel 2x2
Aim：多像素
2022年
计划实现

## Slide 4
碳化硅探测器的研究进展（ 2021–2025 ）
https://doi.org/10.3389/fphy.2022.718071
94-ps timing resolution in 4H-SiC detectors (first report 2022)
SiC LGAD factor
Fabricated a 4H-SiC LGAD with gain factor 3 (2022-2024)
https://ieeexplore.ieee.org/document/10701498
4H-SiC LGAD
80-MeV proton irradiation defects on CCE of SiC LGAD (2026)
80-MeV Proton Irradiation
http://ieeexplore.ieee.org/document/11261898
IEEE Xplore 10.1109/TED.2026.11372937
Fabricated Graphene/SiC PIN detector with fast rise time(2024)
SiC PIN detector and Graphene/SiC PIN detector
reduces rise time 24%
94ps

## Slide 5
Advantages of Graphene
高热导率（5300 W/(m·K)）
高载流子迁移率（15000 cm²/(V·s)）
Single-layer graphene
我们研制了一款Graphene-SiC探测器。
目标：在特定应用场景中，石墨烯能够增强信号稳定性、改善时间分辨率，并提升时间分辨率的均匀性。
探测器特殊领域应用
低穿透粒子探测器
低能软X射线
紫外光
瞬态电流技术（TCT）
Graphene-SiC探测器
开窗缺陷
增加死区
电场不均匀
信号不稳定
时间分辨性能差

## Slide 6
Fig.1 Micro machining processes
正梯形台面刻蚀
低缺陷石墨烯制备
(2) Mesa Etch
(3) Make P electrode
Ni/Ti/Al=50/15/80nm
(5) Make Passivation layer
(1) Clean the epitaxial sheet
2mm
2mm
(6) graphene
(4) Make N electrode
Ni/Ti/Al=50/15/80nm
P electrode
graphene
graphene
Fig.2 Graphene /4H-SiC PIN detector
:
关键工艺难点
P electrode
工艺流程
All within the red box is graphene.

## Slide 7
Device Structure
石墨烯环电极 4H-SiC PIN
时间分辨测试系统搭建
TCT实验装置
环形电极 4H-SiC PIN
⁹⁰Sr源时间分辨测试实验装置

## Slide 8
Device Structure
电学性能分析
 | 环形电极 PIN（RE PIN） | 石墨烯/环形电极 PIN（G/RE PIN）
漏电流 | 0.102 nA | 0.162 nA
耗尽层深度（D） | 46um | 
本征层掺杂浓度 | 4.6×10¹³cm-3 | 
耗尽电压约为100V

## Slide 9
Device Structure
石墨烯/碳化硅PIN探测器性能测试
Photograph of the TCT experimental setup
a spot diameter of 10 μm.
375 nm pulsed laser
紫外激光器：波长 375 nm，脉冲宽度 < 70 ps，光斑直径 10 μm
待测探测器：G/RE 4H-SiC PIN
低压源（Low Voltage Source）和高压源（HV Source）
示波器（Oscilloscope）：带宽 2.5 GHz，采样率 20 GSa/s
该测试是在山东高等技术研究院完成。

## Slide 10
Device Structure
G/RE PIN
RE PIN
Waveforms of the RE detector and the G/RE
石墨烯增强了探测器有源区信号的稳定性。
RE探测器（点1→5）
❌ 信号幅度显著衰减
❌ 波形明显展宽
🔴 根本原因：
P⁺⁺层有限薄层电阻
传输延迟增加
RC增大
G/RE探测器（点1→5）
✅ 波形退化程度大幅降低
✅ 信号完整性有效维持
🟢 改善机制：
石墨烯层提供横向导电通道
降低传输延迟
RC减小
石墨烯/碳化硅和环形电极碳化硅探测器性能对比）

## Slide 11
Device Structure
Fig. 1 (a) Rise time (b) FWHM (c) Signal amplitude (d) Time resolution
参数 | RE探测器 | G/RE探测器
时间分辨率 | 17.1 ps → >107 ps | 约20 ps
信号幅度 | 60 mV → 20 mV | 稳定
上升时间/半高宽 | 增加 | 稳定
误差棒（稳定性） | 中心区域较大 | 小且均匀
600μm
2200μm
107 ps
17.1 ps
20 ps
石墨烯/碳化硅和环形电极碳化硅探测器性能对比）
总结：石墨烯存在使得整个探测器区域信号幅度、波形、时间分辨更佳稳定。

## Slide 12
Device Structure
(a) Si-LGAD与环形电极4H-SiC PIN 号波形 (b) Si-LGAD与石墨烯/环形电极4H-SiC PIN信号波形
37 ps
石墨烯/碳化硅和环形电极碳化硅探测器90Sr放射源时间分辨
IHEP
90Sr放射源时间分辨测试系统
SiC
Si LGAD

## Slide 13
Device Structure
Coincidence time resolution: (a) Si LGAD and RE 4H-SiC PIN detectors. (b) Si LGAD and G/RE 4H-SiC PIN detectors
探测器 | 时间分辨率 (σDUT) | 改善幅度
G/RE 4H‑SiC PIN | 58.0 ps | —
RE 4H‑SiC PIN | 96.0 ps | ↓ 39.6% (G/RE better)
37 ps
石墨烯/碳化硅和环形电极碳化硅探测器90Sr放射源时间分辨

## Slide 14
Device Structure
16 MeV/u Ta重离子辐照前后时间分辨性能
本征层50μm 4H‑SiC PIN
辐照在中国近代物理研究所完成
辐照条件：
离子注量： 1×10⁹ cm⁻²
离子剂量率： 1×10⁷ cm⁻²·s⁻¹
钽（Ta）离子总能量：2.896 GeV
Notes: 本实验采用本征层厚度为60 μm的4H-SiC PIN探测器，研究了16 MeV/u钽（Ta）重离子辐照前后器件时间分辨性能的变化。辐照实验在兰州重离子研究装置（Heavy Ion Research Facility in Lanzhou，HIRFL）上完成。
辐照条件如下：离子注量为 1×10^9 " " 〖"cm" 〗^(−2)，离子剂量率为 1×10^7 " " 〖"cm" 〗^(−2)⋅"s" ^(−1)，钽离子的总能量为2.896 GeV。

## Slide 15
Device Structure
电学性能分析
4H-SiC PIN探测器 | 辐照前 | 辐照后
漏电流 | 0.147 nA | 
耗尽层深度（D） | 43um | 
本征层掺杂浓度 | 6.21×10¹³cm-3 | 
Fig. (a) I-V characteristics of 4H-SiC PIN detectors. (b) 1/C2-V characteristics of 4H-SiC PIN detectors.
重离子辐照前后，器件的漏电流和有效掺杂浓度未发生明显变化，器件工作稳定

## Slide 16
Device Structure
(a) Si-LGAD和辐照前4H-SiC PIN探测器的信号波形 (b) Si-LGAD与辐照前4H-SiC PIN探测器的信号波形
(time resolution :37 ps)
16 MeV/u Ta重离子辐照前后时间分辨性能

## Slide 17
Device Structure
16 MeV/u Ta重离子辐照前后时间分辨性能
探测器 | 时间分辨率 (σDUT)
辐照前 | 38.1 ps
辐照后 | 45.3 ps
联合时间分辨: (a) Si LGAD 与未辐照4H-SiC PIN (b) Si LGAD 与辐照4H-SiC PIN
37 ps
辐照前后时间分辨发生微小变化

## Slide 18
Device Structure
总结
瞬态电流技术（TCT）与放射源测试均验证了石墨烯在碳化硅探测器中的性能优势。
TCT测量结果表明，石墨烯能够在探测器整个有源区内使信号上升时间、幅度和时间分辨保持稳定。
⁹⁰Sr放射源测试进一步证实了石墨烯优化环形电极碳化硅探测器的优越性，其时间分辨率达到58.0 ps，而传统环形电极碳化硅探测器为96.0 ps。
注量率为1×10⁹ cm⁻²， 16 MeV/u Ta重离子辐照辐照前后电学性能和时间分辨性能稳定。碳化硅PIN探测器辐照前后时间分辨分别是38.1 ps和45.3 ps。
总结与计划

## Slide 19
Device Structure
计划
重离子辐照离子注量太低，增加流量到1×1013 cm⁻²，研究其电学性能和时间分辨性能。
已经完成高增益因子碳化硅BJT探测器外延设计，正在设计光刻版准备流片。
成功研制出增益倍数10倍的碳化硅LGAD探测器，其时间分辨约为55ps左右，正在优化工艺提高时间分辨。
总结与计划

## Slide 21
Back up

## Slide 22
TCT
激光能量和波形稳定
激光外部同步触发，时间零点精确
放射源
放射源能量连续、信号辐照随机涨
信号自触发，存在时间游走误差
朗道分布贡献
激光能排除很多随机因素干扰，放射源受限于随机，更接近真实。