## Slide 1: AMS-02的AIREX装配
乔锐

## Slide 2: 背景：AMS-02的Ladder vs SCD的Super-Ladder
AMS-02的Ladder爆炸图
SCD的Super-Ladder爆炸图
Notes: H:\zotero文献\storage\C5BAIEYH\菲利普 - 第4章：硅径迹仪.pdf
G:\keyan\HERD项目文档\结构\20251230_鲁兵_SCD初样爆炸图.pptx

## Slide 3: 背景： AMS-02的Ladder vs SCD的Super-Ladder
参数 | AMS-02 | SCD
硅微条探测器 | 1层双面硅微条探测器 正面S-side朝向ASIC、背面K-side垂直于ASIC | 2层单面硅微条探测器 下层P型朝向ASIC、上层Z型垂直于ASIC
柔性板 | 1层Z型柔性板 1层正面Pitch Adaptor | 1层Z型柔性板 2层背面偏压柔性板
ASIC板 | 2个 | 2个
AIREX | 1个顶部、用来隔离电磁屏蔽层 1个底部、通过FEET粘接到蜂窝板 2个保护硅电容与Pitch Adaptor | 中间1个、用来间隔P型和Z型Ladder
Notes: H:\zotero文献\storage\C5BAIEYH\菲利普 - 第4章：硅径迹仪.pdf
G:\keyan\HERD项目文档\结构\20251230_鲁兵_SCD初样爆炸图.pptx

## Slide 4: 背景： AMS-02的Ladder vs SCD的Super-Ladder
参数 | AMS-02 | SCD
硅探测器的‘汉堡’构型 | 一层Ladder在中间 上下AIREX | AIREX在中间 上下两层Ladder
ASIC板的‘汉堡’构型 | 双层ASIC板在中间、背靠背 上下安装盒子 | 导热索在中间 上下两层ASIC板
硅探测器工作电压 | 硅正面：相邻偏压环GND焊盘键合 硅背面：相邻偏压环GND焊盘键合 | 硅正面：相邻偏压环GND焊盘键合 硅背面：使用偏压柔性板(SBB)
硅探测器与ASIC板的连接 | 间距：15mm 硅正面：额外粘柔性Pitch Adaptor 硅背面：Z型柔性板额外延长 | 间距：0.5mm 硅正面：直接键合 硅背面：使用偏压柔性板(SBB)
与蜂窝板的连接 | 通过FEET的固定螺丝 | 粘接偏压柔性板(SBB)
AMS-02的AIREX粘接没有严格控高度的需求！

## Slide 5: AMS-02的Ladder装配流程
1、初步组装，满足基本电功能
2、基本测试
3、保护键合丝，导热，结构包装
Notes: H:\zotero文献\storage\G3GNT5TX\菲利普 - 第5章：装配.pdf

## Slide 6: AMS-02的Ladder装配流程
1、初步组装，满足基本电功能:
  硅微条
  柔性板
  ASIC板
  底部AIREX
2、保护键合丝，导热，结构包装
  保护键合丝(偏压环键合丝点胶、AIREX保护硅电容键合丝)
  导热胶
  ASIC盒子、顶部AIREX
  电磁屏蔽膜
Notes: H:\zotero文献\storage\C5BAIEYH\菲利普 - 第4章：硅径迹仪.pdf

## Slide 7: 底部AIREX
包含AIREX以及一层碳纤维蒙皮。AIREX原始厚度5.3mm、碳纤维厚度0.13mm。最终成品厚度5mm。
(碳纤维)表面有许多1×1的磨砂区域，供后续粘接FEET。
一层0.13mm碳纤维
一层原始厚度5.3mm的AIREX
1×1的磨砂区域
Notes: G:\keyan\别人的报告\菲利普AMS博士论文.pdf，附录C

## Slide 8: 顶部AIREX
由纯AIREX加工成，最终成品厚度5mm。
加工了很多宽度8mm、圆半径2mm的‘桥洞’，用来保护‘桥洞’内的键合丝。
宽度8mm、圆半径2mm的‘桥洞’
Notes: G:\keyan\别人的报告\菲利普AMS博士论文.pdf，附录D

## Slide 9: 保护硅电容与Pitch Adaptor的AIREX
AIREX粘在正面ASIC板的硅电容与Pitch Adaptor上，保护键合丝
AIREX粘在背面ASIC板的硅电容与Pitch Adaptor上，保护键合丝
Notes: H:\zotero文献\storage\G3GNT5TX\菲利普 - 第5章：装配.pdf 第51页的图5.21和5.22

## Slide 10: 底部AIREX的粘接
1、目检
2、准备胶
3、AIREX粘胶
4、AIREX粘接
Notes: H:\zotero文献\storage\G3GNT5TX\菲利普 - 第5章：装配.pdf 第83页第5.5章节

## Slide 11: 底部AIREX的粘接：准备胶
玻璃上粘俩80um厚胶带，涂胶
用刮板刷胶
AIREX朝下、放置在胶层上
Notes: H:\zotero文献\storage\G3GNT5TX\菲利普 - 第5章：装配.pdf 第84页 图5.8/5.9/5.10

## Slide 12: 底部AIREX的粘接：AIREX粘接
先安装右侧和顶部挡条
1、先放置AIREX、推向顶部和右侧挡条。
2、然后安装左侧挡条
AIREX
定位挡条
AIREX
定位挡条
AIREX
Notes: H:\zotero文献\storage\G3GNT5TX\菲利普 - 第5章：装配.pdf 第85页 图5.11/5.12/5.13

## Slide 13: 底部AIREX的粘接：AIREX粘接
上面压玻璃和铅砖
玻璃
铅砖

## Slide 14: 顶部AIREX的粘接
流程类似底部AIREX粘接。区别在于：
 | 底部AIREX | 顶部AIREX
材料 | 厚度5mm，包含0.13mm碳纤维蒙皮(非粘接)和AIREX(粘接) | 厚度5mm的AIREX，粘接面挖有‘桥洞’来避让键合丝
定位方法 | 3个金属挡条（AIREX两侧、以及靠ASIC端） | 亚克力导向工装
定位关键 | 不要碰到Z型键合丝 与FEET位置对齐 | 键合丝位置与‘桥洞’对齐
压合盖板材料 | 玻璃 | 亚克力
配重块 | 铅块 | 黄铜块
Notes: H:\zotero文献\storage\G3GNT5TX\菲利普 - 第5章：装配.pdf 第93页 图5.27

## Slide 15: 定位销钉材质
不锈钢定位销
单硅片定位时，使用不锈钢
Ladder重定位时，使用‘赛钢’塑料
‘赛钢’塑料定位销
ASIC保证盒最终是竖直的
软连接
ASIC包装盒
Notes: H:\zotero文献\storage\G3GNT5TX\菲利普 - 第5章：装配.pdf
第80页 图5.2
第92页 图5.25
第93页 图5.29

## Slide 16: 总结
无论是AMS-02还是SCD，都遵循“先保证电性能、再满足结构/热的需求”的组装逻辑。
AMS-02使用了4处AIREX：
  底部AIREX(带碳纤维蒙皮)，用于支撑Ladder并保护Z型键合丝。碳纤维蒙皮后续粘FEET。
  顶部AIREX，带有‘桥洞’保护P型键合丝。
  分别在顶部和底部ASIC板的硅电容与柔性板上方，保护键合丝。
AMS-02的胶水很稀。使用刷胶、蘸胶的方式为AIREX抹上胶，并用配重块压的形式来固化。没有严格控高的需求。

## Slide 17: SCD的AIREX潜在问题
如果AIREX(及胶水)在配重下压缩形变太强，则移除配重后导致较大形变。
AIREX
被配重压缩厚度
偏压柔性板(SBB)
P型SFE
Z型SFE
铝导热索
配重块
AIREX
厚度恢复
偏压柔性板(SBB)
P型SFE
Z型SFE
铝导热索
无配重块

## Slide 18: AIREX材料特性
AIREX压缩特性：
压缩强度0.7 Mpa
压缩模量46 MPa
假如AIREX总长600mm、宽60mm。含14个框条、每个框宽5mm。则AIREX面积约9500 mm2。
假设使用20kg的配重，则压强为0.02 MPa。压缩应变为0.02/46=0.045%。
AIREX厚度暂定5mm，则被压缩2.2um，可以忽略。
600
60
50
Notes: G:\keyan\HERD项目文档\结构\日字形框架资料\AIREX FOAM\产品手册_AIREX_R82.pdf
G:\keyan\科研任务\260205_第一个Z型Ladder装配\文档\20260320_乔锐_AIREX计算器.xlsx