## Slide 1
Chart: 空气ESR反射层，空气耦合
| 抛光面出光 | 细磨面出光 | 5面抛光，1面细磨 | 2面细磨，出光面抛光 | 4面细磨，出光面抛光 | 5面细磨，出光面抛光 | 6面细磨 | 6面抛光
空气ESR | 0.9543 | 1 | 0.94475 | 0.76057 | 0.87108 | 0.82401 | 0.64666
GAGG晶体
规格：6*6*6mm
使用磨料：绿碳化硅微粉 1000#（微粉平均粒径约10μm，晶体表面粗糙度约330nm）
反射层：无胶ESR膜
测试耦合条件：空气耦合

## Slide 2
Chart: 空气ESR反射层，空气耦合
| 5面抛光，出光面细磨 | 5面细磨，出光面抛光 | 六面细磨 | 六面抛光
空气ESR | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.46775
GAGG晶体
规格：5.75*5.75*20mm
使用磨料：绿碳化硅微粉 1000#（微粉平均粒径约10μm， 晶体表面粗糙度约330nm ）
反射层：无胶ESR膜
测试耦合条件：空气耦合