## Slide 1
核钟进展与钍缪探测研究
王美植，吴笛，蓝浩洋，陈忠义，颜学庆*

## Slide 2
研究背景与现状
光核反应测量与生产229mTh
钍缪原子探测
总结与展望

## Slide 3
ONE
研究背景与现状

## Slide 4
229Th核钟
高精度(10-19)&高稳定性
8.3eV原子核跃迁；
固态光钟
晶体掺杂技术，便携式光钟；
<1mHz高精度物理探针
对基础常数时间变化的增强灵敏度
钍缪原子
超级核探针，超精细结构
高稳定，抗干扰，高精度229Th核钟！
μ-
229Th

## Slide 5
229mTh核钟的产生/激发手段
3) 激光等离子体中的电子激发
PRL 127 (2021) 052501
PRL 130, 112501 (2023)
1) 233U的α衰变，T1/2=1.59×105 y
PRL 109 (2007) 142501
2) 229Ac的β衰变，T1/2=62.7(5) m
Nature 617 (2023) 7962
4) 紫外高次谐波直接激发
Nature 633.8028 (2024) 63-70
PRL 132 (2024)182501
原材料稀缺昂贵，对光源要求苛刻
229Th衰变特征
能级能量：~8.3 eV，148 nm
内转换半衰期：~7μs，内转换系数: ~109
晶格结构内γ退激半衰期： ~ 447(25) s
Nature 573.7773 (2019): 238 ;
Nature Communications 15.1 (2024): 5536.
5）X-ray激发229mTh

## Slide 6
掺杂晶体
掺杂晶体以氟化物为主，欧美多采用PTB生产的229Th:CaF2晶体，长期辐照下会发生色心效应，需定期退火恢复透光性。
国内上海光机所目前已成功制备掺232Th的CaF2与SrF2晶体。
229Th:CaF2晶体
ACS Appl. Mater. Interfaces,14,32675(2022)

## Slide 7
轫致辐射γ源与天然232Th光核反应生产229mTh
7
229Th第二激发态的单能级共振截面
光核激发229mTh反应路径
光核激发229Th的截面
原材料充足，造价适中：靶材不再仅限229Th或233U，采用天然232Th；
对光源适应性高，装置紧凑：轫致辐射γ源装置较同步辐射更为紧凑；
更高产额：伽马射线穿透力强，增加靶厚可获得更高的产额；
更大截面：共振宽度远大于x射线引发的核共振荧光反应。

## Slide 8
TWO
光核反应测量与生产229mTh

## Slide 9
晶体环境下的229mTh产生模拟
Geant4模拟了轫致辐射辐照232Th:CaF2和232Th:SrF2晶体，对衰变光子信号与本底辐射进行诊断，验证了直接观测衰变信号的可行性。
γ衰变能量-时间分布
229mTh衰变信号 + 切伦科夫本底
β-衰变能量-时间分布
β+衰变能量-时间分布
Lan HaoYang, et al., Adv.Sci., (2026): e23384

## Slide 10
晶体环境下的229mTh产生模拟
148 nm紫外光子计数约105，且SrF₂晶体计数较高；
电子能量大于30 MeV时，信号计数基本稳定在约105.
波长-透过率关系
衰变光子波长-计数
Ca
Ca
Ca
Ca
电子能量-信噪比关系

## Slide 11
实验设置及紫外光谱
光谱仪
e-
γ
Ta
晶体
ThO2
铅屏蔽
液氮
HPGe
VUV
真空腔
氘灯
靶架
(a)
(b)
(c)
北京大学CLAPA激光加速器(~80 MeV, 100 pC/发/7.5s)，
清华大学VIGAS装置(45 MeV, 50 pC/发, 10 Hz)，
靶材：2 mmTa+ Th:CaF2或Th:SrF2晶体+ThO2薄靶。
VUV能谱及半衰期分析
光核激发229mTh示意图

## Slide 12
由232ThO2靶确认229Th的产额，根据束流尺寸算出229Th掺杂浓度。在CaF2晶体中有8.4*108 /cm3，在SrF2晶体中达2.0*109 /cm3。
229Th产额计算
232ThO2活化能谱
Wu Di, et al., Nat. Phys., in review, (2026).

## Slide 13
高浓度229Th晶体生长
Ta
Crystal
长期辐照平台
使用5 nA，~350 MeV电子束辐照60天，晶体浓度达到1012-13 cm−3，基本满足激光直接激发需求，亚毫安流强电子束可直接快速生产核钟所需晶体（1015 /cm3）。

## Slide 14
晶体透过率自恢复
148 nm紫外光子在晶体辐照前后透过率对比
辐照前
辐照后
232Th:CaF2
放置后
辐照后
232Th:SrF2
SrF2晶体在室温下放置~100天，透过率完全自恢复。

## Slide 15
THREE
钍缪原子探测

## Slide 16
钍缪探测
μ
229Th晶体
229Th-μ原子
退激
γ
UV
光谱仪
HPGe
获取系统
探测目标：激发态229Th缪子原子和229Th退激产生的特征X/γ射线；
探测器：高纯锗探测器和UV光谱仪；
计数率（模拟）：在104缪子脉冲下，X射线计数率约1-3个/秒。计划采用多探测器阵列提高计数率。
合作：李强教授团队和惠州HIAF束流装置。

## Slide 17
FOUR
总结与展望

## Slide 18
总结与展望
天然钍光核反应生产229Th可行性，大幅降低了对稀缺原材料233U等的依赖；
SrF2晶体具有优异的透过率自恢复效果，是核钟晶体掺杂的优选；
生产的高浓度晶体可作为钍缪原子的研究基础。
总结
展望
在CLAPA Ⅱ装置、MT研究所和Th-μ合作组的支持下做进一步研究：钍缪原子超精细能谱结构、晶体透过率自恢复，紫外激光直接激发等方向。
Notes: 核钟授时
以229Th为例，钍229的isomer态是8ev，非常小，可以用真空紫外激光进行直接激发，当真空紫外激光稳定的激发钍229时，钍原子核可以在基态与激发态中规律的上下摆动，产生一连串稳定的电磁波，用光学频率梳可以精确数出激光每秒钟震荡了多少周期，这个稳定的震荡次数就可以构成秒的概念。

## Slide 19: 请大家批评指正！
THANKS