## Slide 1: 应用于低温高场的高密度强钉扎REBCO超导带材
超导磁体2016，上海
Samri

## Slide 2
  REBCO带材的应用温度和磁场
    1.1 REBCO的Birr(T)
    1.2 为什么要研究低温磁场下的REBCO?
    应用于低温高场的REBCO 带材
    2.1 优化RE:Ba:Cu成分
    2.2 Zr:REBCO优化掺杂浓度
    2.3 异相共生长的MOCVD技术
    3. REBCO超导带材高场磁体面对的挑战
    3.1 接头
    3.2 造价
    3.3 单根长度

## Slide 3
1. REBCO带材的应用温度和磁场
一些重要超导材料的Birr(T）
B. Jensen et al.，J. Renewable & Sustainable Energy Vol. 5, 023137 (2013)
无液氦制冷
REBCO在很大的温度范围内Birr都很高，它有希望在20K-77K的全部温区用于中等磁场和强磁场电力装备。尤其是在LTS、 MgB2和BSCCO力所不及的温度-磁场区域，REBCO有巨大潜力。
这是研发REBCO带材的根据。
超强磁场
25T以上的超强磁场，NbTi、Nb3Sn等已难以实现；
只有REBCO和Bi2212可行。
HTS insert coil.
27T REBCO磁体已展示
25-100T应当属于REBCO

## Slide 4
为什么要研究低温磁场下的REBCO?
77K的REBCO难以实现所要求的JE.
这是2009年2G-HTS线材的数据，掺杂REBCO的磁场特性有大的改进，但77K的JE仍不很高。
所以，
Hazelton 2013

## Slide 5
J. Gieras， 2009.
REBCO带材的应用温度和磁场
77K， 弱磁场， <1.5T；
30K - 65K， 中等磁场，1.5-7T；
20K - 30K， 强磁场，7-18T；
<20K, 超强磁场，>18T。
制冷功耗与温度的关系

## Slide 6
  2. 应用于低温磁场的REBCO 带材
  2.1 不同温度下的优化成分
30K 下的优化成分不同于77K下的优化成分。
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, VOL.25, NO. 3, 6601905, 2015

## Slide 7
与77K相比，低温 Jc 对RE:Ba:Cu成分偏离更敏感
RE效应
77K
Ic_min 随RE变化不大，若RE(1.2 -1.5)
30-40K，3T，
RE=1.2 显著强于其它成分
Cu效应
77K
- 在很大范围内，Cu的变化不造成显著
低温
- Ic对成分的偏离更敏感
Y Chen 2012

## Slide 8
对磁场B 需要的钉扎中心密度
n = B / Φ0 = B  484（T-1m-2）,
假设这n个钉扎中心都是半径为3nm的BZO柱，则掺杂浓度为BZO/YBCO = 0.033B。
实验数据显示 优化的Zr掺杂浓度：
（77K，1T） - 0.05
（77K，3T） - 0.075 – 0.15
2.2 Zr掺杂REBCO优化掺杂浓度

## Slide 9
Zr:REBCO优化掺杂浓度
实验数据显示 优化的Zr掺杂浓度：
（77K，1T） - 0.05
（77K，3T） - 0.075 – 0.15
（40K，3T） - 0.15
（30K，3T） - 0.15

## Slide 10
2.2 高浓度Zr掺杂中的问题
更强的磁场B需要密度更大的钉扎缺陷。但是更高的掺杂浓度未必能生成所要的有效钉扎中心。下图的结果：高浓度的Zr在REBCO没有形成纳米柱；水平方向发展的Zr化合物缺陷破坏了REBCO基质的晶体质量。
Chart: 77K
| 0 | 2.5000000000000001E-2 | 0.05 | 7.4999999999999997E-2 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3
sf | 443 | 421 | 421 | 365 | 353 | 310 | 281 | 200 | 110 | 34
1T//ab | 161 | 134 | 131 | 107 | 111 | 113 | 134 | 98 | 50 | 23
1T//c | 62 | 99 | 140 | 127 | 117 | 90 | 82 | 48 | 24 | 7
1T_min | 45 | 56 | 65 | 60 | 61 | 62 | 62 | 36.6 | 19 | 7
 | 443 | 340.7692

## Slide 11
异相共生长的MOCVD条件得到高密度钉扎中心
BZO 与 REBCO 共生长

## Slide 12: 3. REBCO超导带材高场磁体面对的挑战
  接头
  闭环模式要求磁体总电阻<10-9Ω；
  这要求每个接头电阻<10-11Ω
    2. 造价
    要与LTS可比
    3. 单根长度
    10km，均匀高Ic

## Slide 13
  3.1 REBCO带材连接
  闭环模式要求磁体总电阻<10-9Ω；这要求每个接头电阻<10-11Ω
  4cm长度接头，我们目前得到
  附铜REBCO带的面对面锡焊电阻是 1 Х 10-7Ω；
  镀银REBCO带的面对面压接电组（3 - 20） Х 10-9 Ω.
  正在研究的解决方案
  新的接头方法；
  增加单根长度；多环路磁体设计；
  磁通泵。

## Slide 14
  3.2 REBCO超导带材造价
  要求：与LTS竞争
  LTS工艺成熟，主宰市场（2014年75亿美元中55亿美元是LTS MRI磁体）
  2G-HTS制作技术在研发中
  正在研究的REBCO方案： PLD
  CSD（MOD）
  RCE
  MOCVD
  技术在发展，难说优劣。
  C276等更贵
  关键是成品率

## Slide 15: REBCO长带制备
苏州新材料所的IBAD + MOCVD
REBCO带材最基本的制备设备已初步建立
已展示的设备能力 1.3km长（12mm宽带）
过渡层顶层织构  5.5o
MOCVD REBCO Ic  600A
REBCO厚膜Ic>850A

## Slide 16: REBCO长带制备
800m C276-65mm-12mm，EP样品8m，IBAD-RS样品26m，MOCVD样品4m，余762m。
Ic起伏源于镀银颗粒造成的缺陷。

## Slide 17
有稳定层的成品带
Chart: Ic（162A） X L（752m） = 304kAm/cm
短带Ic 220A/4mm； 100m 200A/4mm

## Slide 18
REBCO带材制备及其在高场的应用，
研发的路仍很长；我们正在走进世界前列。
这是一个具有不可取代之实用特性和无限可能之市场前景的产品，
其开发带给工业、科研和生活的变化将是革命性的。
这是一个有担当的民营创业公司，
正在担负着本应由国家鼎力支持的重任。
Samri