## Slide 1
高温与高场超导材料及其应用技术研讨会
第二代高温超导带材成品率
及产能提升技术探索
报告人： 赵跃
单位：上海超导科技股份有限公司
上海交通大学

## Slide 2: 报告提纲
提高成品率和产能
  背景：2G HTS的机遇
  挑战：价格高、产能低
  应对：提高产能、智能化制造装备
上海超导在成品率及产能提升技术的进展
  核心装备自主化
  仿真模拟
  设备改造与工艺优化
  长带生产工程化
小结和展望

## Slide 3: 背景：第二代高温超导技术
前所未有的发展机遇（国际）
需求牵引
HTS 变压器
HTS 超导储能
Notes: HTS FCLtransformer的项目主要目的是在电网用户端设计，研发、安装一套能够和智能电网相兼容的变压器，变压器为三相，功率为28MVA，能够实现69-12.47KV的中压转换，这将是第一次大量采用2G HTS线材用于变压器制备。
储能：与电池混合使用，特点是超高功率密度（100MW/kg），95% 高效，多次充放电无衰减，安全性高。问题：能量密度低（30-100WH/kg）,单位能量密度成本高。值得一提的是，Tai-Yang 公司也在进行为高能激光设计1MJSMES的项目。

## Slide 4: 背景：第二代高温超导技术
前所未有的发展机遇（国际）
需求牵引
32T 磁体
HTS 军机用电缆
Notes: 美国强磁场国家实验室首先采用2G HTS带材，解决了一系列技术问题和科学问题，特别是采用了薄壁涤纶热缩管绝缘技术，成功绕制了线圈，实现了强磁场，达到了35.4T。
内孔为32mm的32T磁体，特殊要求的HTS，总长度12.3km，所有的测试在2015年底完成。此外，美国强磁场国家实验室还主导了32 T用户磁体，15 T LTS磁体，17 T2GHTS磁体，由9.4km带材绕制成，已在年初运行。
锂空气电池发展迅速，电动飞机的电池比超导点击能够提供两倍高的功率。2015年初美国空军正在评估MV级的电力传输导线项目，该项目计划采用2G HTS替代铜导线。

## Slide 5: 背景：第二代高温超导技术
前所未有的发展机遇（国际）
技术突破
织构
钉扎

## Slide 6: 背景：第二代高温超导技术
前所未有的发展机遇（国际）
产业发展
技术突破
需求牵引

## Slide 7: 背景：第二代高温超导技术
前所未有的发展机遇（国内）
国家层面
  《中国制造 2025》重点领域技术创新绿皮书：
  电力装备：先进的超导风电机组、高温超导储能、超导输变电设备等被列为“重点产品”
  前沿新材料：超导材料（强磁场用高性能超导线材、低成本千米级YBCO 涂层导体、高电压等级超导限流器等应用产品）
产业发展
  智能电网、大科学装置方面对超导材料的需求牵引
  国内超导带材公司的崛起

## Slide 8: 预期价格和产能——带材供应商
注：IEA-HTS-IA 为
International Energy Agency-Implement agreement
价格
产能
Notes: IEA HTS IA 9个成员国签订的协定，包括美日韩德意大利加等。
综合的世界范围内100名左右专家的意见，为高温超导应用提供策略支撑，加快推进超导器件在电网中的应用。
首先，从供应商的角度，看价格和产能。

## Slide 9: 预期价格和产能——带材供应商
注：IEA-HTS-IA 为
International Energy Agency-Implement agreement
价格
产能

## Slide 10: 预期价格和产能——用户
仅针对YBCO
价格
产能

## Slide 11: 预期价格和产能——用户
仅针对YBCO
市场化进程
价格
产能
Notes: 在市场化进场方面，IEA HTS主要考虑了两个应用，一个是高压传输，另一个是中低压配电。目前大多数用户认为，我们处在示范和研发阶段，少部分处在初步市场渗透，最终的大范围的市场采纳也预计将在2025年后完成。

## Slide 12: 第二代高温超导带材的挑战
降低成本
质：高均匀性、高稳定性
量：高产能
性能提升
外场载流能力：
Ic、Je（T, B，θ）
电机械性能
接头技术
低损耗
电缆技术
……

## Slide 13: 第二代高温超导带材的挑战
降低成本
质：高均匀性、高稳定性
量：高产能
性能提升
外场载流能力：
Ic、Je（T, B，θ）
电机械性能
接头技术
低损耗
电缆技术
……
产线智能化“监控”

## Slide 14: 第二代高温超导带材的挑战
降低成本
质：高均匀性、高稳定性
量：高产能
性能提升
外场载流能力：
Ic、Je（T, B，θ）
电机械性能
接头技术
低损耗
电缆技术
……
设备成本分摊=投资/产量
降低成本的关键：提高产量
产量=沉积区域×厚度生长速率
=长度×带材宽度×厚度生长速率
=走带速度×带材宽度×膜厚

## Slide 15: 报告提纲
提高成品率和产能
  背景：2G HTS的机遇
  挑战：价格高、产能低
  应对：提高产能、智能化制造装备
上海超导在成品率及产能提升技术的进展
  核心装备自主化
  仿真模拟
  设备改造与工艺优化
  长带生产工程化
小结和展望

## Slide 16: 上海超导——核心装备自主化
实现全部核心装备及工艺自主化
优势：
装备设计、
制造、改造以及与工艺优化的互动

## Slide 17: 上海超导——装备设计的仿真模拟
气态流体仿真
结构力学仿真
热力学仿真
电磁场仿真
仿真模
拟团队
优势：
组建仿真团队，为设备设计、制造以及改造提供依据和参考。

## Slide 18: 上海超导——装备设计的仿真模拟
解决问题一：
设备易操作性
气态流体仿真
结构力学仿真
热力学仿真
电磁场仿真
仿真模
拟团队
镀膜腔室门设计制造：
原设计腔体门重580 Kg，稳定性差

## Slide 19: 上海超导——装备设计的仿真模拟
解决问题一：
设备易操作性
气态流体仿真
结构力学仿真
热力学仿真
电磁场仿真
仿真模
拟团队
镀膜腔室门设计制造：
原设计腔体门重减小至330 Kg

## Slide 20: 上海超导——装备设计的仿真模拟
解决问题二：
温度场均匀性
气态流体仿真
结构力学仿真
热力学仿真
电磁场仿真
仿真模
拟团队
设备改造：
整体温差缩小了60℃；
目标加热区域温差从±2.6%降低至±0.9%

## Slide 21: 上海超导——装备改造与工艺优化
长度 | Ic 平均值 | IcMAX | Ic MIN | s.d.
300 m | 334 A | 362 A | 290 A | 7.2 A
220 m | 355 A | 384 A | 325 A | 4 A
初期 工艺稳定后
  工艺窗口窄；
  带材性能不稳定；

## Slide 22: 上海超导——装备改造与工艺优化
工艺稳定后产量和成品率明显提高
Chart: 
| 300-400 A/100 米 | 200-300 A/100 米 | 200-300 A/300 米
工艺稳定后 | 50 | 70 | 50
初期 | 5 | 40 | 10
成品率 （%）

## Slide 23: 上海超导——长带生产工程化
分条、封装后
10 mm宽带

## Slide 24: 上海超导——长带生产工程化
编号 | 长度 （米） | 宽度 | 基带粗糙度 5×5微米 （nm） | CeO2面内取向织构度 | Ic 及均匀性 （A， s.d.）
1 | 300 | 10 mm | 0.66 | 5.2o | 378 A，8.5A
2 | 260 | 10 mm | 0.75 | 4.2o | 354 A，7 A
3 | 220 | 10 mm | 0.93 | 4.7o | 343 A，7.4 A
4 | 160 | 10 mm | 0.92 | 5.1o | 300 A，5.9 A
5 | 190 | 10 mm | 0.57 | 5.3o | 264 A，8.9 A
6 | 240 | 4 mm | 0.65 | 4.3o | 112 A，2.1 A
7 | 160 | 3.3 mm | 0.42 | 4.5o | 88A，2 A
8 | 230 | 3.3 mm | 0.5 | 4.7o | 81A，3.3 A
9 | 200 | 3.3 mm | 0.52 | 4.8o | 77A，2.2 A

## Slide 25: 上海超导——长带生产工程化
产品规格：面向应用的一系列产品
镀膜
分切
封装
质
量
控
制
采购

## Slide 26: 小结与展望
上海超导在成品率及产能提升进展：
  实现核心装备自主化；
  利用仿真模拟，对设备设计及制造提供重要依据；
  优化设备结构，扩大生产工艺窗口；
  实现长带生产工程化；
展望： 进一步提升智能制造水平

## Slide 27
谢谢！
希望各位专家批评指正！